| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | ganzes Haus  alle Stockwerke | alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-3** | Gang  1.OG | Elektrotableau mit Holzrahmen | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-4** | Küche  1.OG |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-5** | Estrich  DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-5** | Estrich  DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-5** | Küche  1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-5** | Anbau  1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-5** | Treppe und Gang  EG/OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-5** | Stall  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-6** | Wohnzimmer  EG | Kachelofen | Faserzement / LAP / Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-7** | Gang und Treppe  EG/OG | Boden | Floorflexplatten |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-8** | Küche  1.OG |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-9** | Küche  1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-9** | Küche  1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-9** | Wohnzimmer  1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-9** | Bad und WC  OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-9** | Küche  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-9** | Wohnzimmer  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-9** | WC  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-10** | Bad und WC  OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-10** | Stall  EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-11** | Bad und WC  OG | schwarz | Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-12** | Küche  EG | Herd und Ofen | LAP / Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| **VM-13** | Anbau  EG | Deckenpanelen | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-14** | Anbau  EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-15** | Wohnzimmer  EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-17** | gesamtes Haus oft verdeckt  EG-DG | Wasserrohre | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| **VM-18** | Stall  EG |  | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-19** | Stall  EG | Balken | Anstrich |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-20** | gesamtes Objekt  sämtliche Stockwerke | Konstruktions- und Verkleidungsholz | behandeles Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-9 |  |