| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Faserzement klein  Fassade |  | MaP-1 | Quantität: 35 m²  Aussagesicherheit: 81,924 %  Risikomenge: 5.06 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-2** | Faserzement gross  Fassade |  | MaP-2 | Quantität: 50 m²  Aussagesicherheit: 81,608 %  Risikomenge: 7.36 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | Plattenkleber  Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |