| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-1 | Quantität: 3 m²  Aussagesicherheit: 65,79 %  Risikomenge: 0.62 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-2 | Quantität: 5 m² | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | Putze  Wand |  | MaP-3 | Quantität: 5 m²  Aussagesicherheit: 85,14 %  Risikomenge: 0.59 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-4** | Putze  Decke |  | MaP-4  MaP-7 | Quantität: 54 m²  Aussagesicherheit: 96,595 %  Risikomenge: 1.47 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-5** | Teppichkleber  Teppich Boden |  | MaP-5 | Quantität: 50 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Putze  Wand |  | MaP-6 | Quantität: 30 m² |  |
| **VM-7** | Fliesenkleber Sockelleiste  Sockelleiste |  | MaP-8 | Quantität: 1 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-8** | Dachpappe  Unterdach |  | MaP-9 | Quantität: 60 m²  Aussagesicherheit: 99,623 %  Risikomenge: 0.22 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-9** | Dachpappe  Unterdach |  | MaP-10 | Quantität: 60 m² | PAK: Widerlegt |
| **VM-10** | Holzzement Platten  Spagettiplatten |  | MaP-11 | Quantität: 5 m² | Asbest: Widerlegt |
| **VM-11** | Fallrohr  FZ Rohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-12** | Heizkörper  Farbanstrich |  | VB-2 | Quantität: 3 Stück | schwermettall: Nicht eingestuft |