| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Heizraum  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Heizraum  UG  Heizung | Heizung | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Gesammtes Haus  UG - DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-4** | Gesammter Keller  UG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-5** | Gang  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-6** | Waschküche  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-7** | Hobbyraum  UG | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-8** | Garage / Tankraum  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-9** | Treppenhaus  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-10** | Gesammter Keller  UG  Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-6 |  |
| **VM-11** | Bad  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-12** | Bad  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-13** | Bad  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-14** | Gang  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-15** | Gang  EG- DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-16** | Gang  EG- DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-17** | Küche  EG  Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-18** | Küche  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-19** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-20** | Wohnzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-21** | Dusche  OG  Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-22** | Dusche  OG  Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-23** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-24** | Dusche  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-25** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-26** | Gaube alt  DG  Dach | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-27** | Gaube neu  DG  Dach | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-28** | Sockel  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-29** | Fassade  EG - DG  Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |