|  |  | Untere Zäune 3, 8001 Zürich DN: 149 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Luca Brühlmann 0788995573 l.bruehlmann@hhplus.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 18 February 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-6 | Wohnzimmer 4. OG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-61 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-69 | Treppenhaus EG / 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| VB-2 | Ganzes Haus DG / 1-4 OG / EG Wand | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Wohnzimmer 4. OG Wand | Wand | Asbestschnüre | Asbest |  | X |  |
| VB-4 | Gang / Heizraum UG Wand | Wand | Asbestschnüre | Asbest |  | X |  |
| VB-5 | Gang / Heizraum UG Türe | Türe | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-6 | Tankraum UG Tank | Tank | Flachdichtung | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-6 | Putz | 45 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-3 | Asbestschnüre | 3 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7.6 | 17 06 05 S |
| VB-4 | Asbestschnüre | 3 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7.6 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-61 | (elastische) Bodenbeläge | 6 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-69 | (elastische) Bodenbeläge | 6 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| VB-2 | Faserzement | 4 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-5 | Faserzement | 2 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-6 | Flachdichtung | 4 | 3 | 84053 | 17 06 05 S |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-61 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-69 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-3 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-4 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Die Probe MaP-6 zeigt, dass der Putz im Wohnzimmer des 4. OGs Asbest enthält. Aufgrund dessen ist eine Sanierung durch einen Schadstoffsanierer notwendig, wobei die Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 zu beachten sind und der Abfall mit dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt werden muss.

      
Die Proben VB-3 und VB-4 haben festgestellt, dass Asbestschnüre in der Wand des Wohnzimmers im 4. OG sowie im Gang/Heizraum im UG vorhanden sind. Beide Materialien sollten ebenfalls unter Beachtung der Richtlinie EKAS 6503 Kap. 7.6 durch einen Schadstoffsanierer entfernt werden. Die Entsorgung erfolgt mit dem LVA Code 17 06 05 S.

      
Für die elastischen Bodenbeläge aus der Küche im EG und dem Treppenhaus zwischen EG und 1. OG, identifiziert durch die Proben MaP-61 und MaP-69, ist eine Handwerkersanierung ratsam. Die Arbeiten sind unter Berücksichtigung der Richtlinie 33049 auszuführen, und die Entsorgung findet mit dem LVA Code 17 06 98 nk statt.

      
Beim Faserzement aus dem Elektrotableau im ganzen Haus sowie der Türe im Gang/Heizraum im UG, angedeutet durch die Proben VB-2 und VB-5, ist eine Entfernung durch instruierte Handwerker möglich. Hierbei gilt es, die Richtlinie 33031 zu befolgen und eine korrekte Entsorgung auf einer Deponie B mit dem LVA Code 17 06 98 nk sicherzustellen.

      
Die Flachdichtung im Tankraum des UG, gekennzeichnet durch die Probe VB-6, enthält ebenfalls Asbest. Diese sollte unter der Einhaltung der Richtlinie 84053 von geschulten Handwerkern saniert und mit dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt werden.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Alle Zimmer DG | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Alle Zimmer DG | VM-3 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-3 | Gang / Treppenhaus DG / 4. OG | VM-4 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-4 | Gang / Treppenhaus DG / 4. OG | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-5 | Ganzes Haus DG / 1-4 OG / EG | VM-6 Schlacke Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Wohnzimmer 4. OG | VM-7 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Wohnzimmer 4. OG | VM-8 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Ganzes Haus DG / 1-4OG / EG / UG | VM-9 Fensterkitt Fenster |  |  |  |
| MaP-9 | Ganzes Haus DG / 1-4 OG / EG / UG | VM-10 Anschlagkitt Fenster |  |  |  |
| MaP-10 | Gang 4. OG | VM-11 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Gang 4. OG | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-12 | Küche 4. OG | VM-13 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-13 | Küche 4. OG | VM-14 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Küche 4. OG | VM-15 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-15 | Küche 4. OG | VM-16 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Alle Zimmer 4. OG | VM-18 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| MaP-17 | WC 3. OG | VM-20 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-18 | WC 3. OG | VM-21 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Gang 4-1. OG | VM-22 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-20 | Wohnzimmer 3. OG | VM-23 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-21 | Wohnzimmer 3. OG | VM-24 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-22 | Gang 3. OG | VM-25 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-23 | Gang 3. OG | VM-26 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-24 | Küche 3. OG | VM-27 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-25 | Küche 3. OG | VM-28 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Küche 3. OG | VM-29 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-27 | WC 3. OG | VM-30 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-28 | WC 3. OG | VM-31 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-29 | WC 3. OG | VM-32 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-30 | Wohnzimmer 2. OG | VM-33 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-31 | Wohnzimmer 2. OG | VM-34 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-32 | Gang 2.OG | VM-35 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-33 | Gang 2.OG | VM-36 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-34 | Küche 2. OG | VM-37 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-35 | Küche 2. OG | VM-38 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-36 | Küche 2. OG | VM-39 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-37 | Küche 2. OG | VM-40 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-38 | Küche 2. OG | VM-41 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-39 | WC 2. OG | VM-42 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-40 | WC 2. OG | VM-43 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-41 | WC 2. OG | VM-44 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-42 | Wohnzimmer 1. OG | VM-45 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-43 | Wohnzimmer 1. OG | VM-46 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-44 | Gang 1. OG | VM-47 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-45 | Gang 1. OG | VM-48 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-46 | Küche 1. OG | VM-49 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-47 | Küche 1. OG | VM-50 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-48 | Küche 1. OG | VM-51 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-49 | Küche 1. OG | VM-52 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-50 | WC 1. OG | VM-53 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-51 | WC 1. OG | VM-54 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-52 | WC 1. OG | VM-55 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-53 | Treppenhaus 1. OG / 2.OG | VM-56 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-54 | Treppenhaus / Gang EG / 1. OG | VM-57 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-55 | Gang / Treppenhaus EG / 1. OG | VM-58 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-56 | Gang / Treppenhaus EG / 1. OG | VM-59 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-57 | Gang EG | VM-60 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-58 | Wohnzimmer EG | VM-61 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-59 | Wohnzimmer EG | VM-62 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-60 | Wohnzimmer / Zimmer / Eingang EG | VM-63 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-61 | Küche EG | VM-64 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-62 | Küche EG | VM-65 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-63 | Küche EG | VM-66 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-64 | Küche EG | VM-67 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-65 | Gang / Heizraum UG | VM-68 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-66 | Gang / Heizraum UG | VM-69 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-67 | Fassade EG / 1-4 OG / DG | VM-73 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-68 | Fassade EG / 1-4 OG / DG | VM-74 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-69 | Treppenhaus EG / 1. OG | VM-76 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| VB-1 | Estrich DG | VM-1 Faserzement Dach |  |  |  |
| VB-2 | Ganzes Haus DG / 1-4 OG / EG | VM-17 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-3 | Wohnzimmer 4. OG | VM-19 Asbestschnüre Wand |  |  |  |
| VB-4 | Gang / Heizraum UG | VM-70 Asbestschnüre Wand |  |  |  |
| VB-5 | Gang / Heizraum UG | VM-71 Faserzement Türe |  |  |  |
| VB-6 | Tankraum UG | VM-72 Flachdichtung Tank |  |  |  |
| VB-7 | Ganzes Haus DG / 1-4 OG / UG / EG | VM-75 Abwasserrohre Steigleitung |  |  |  |