|  |  | Seraina Ivest AG, Stockerstrasse 34, CH-8002 Zürich DN: 178 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | ArtReal AG | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Edris Ahmad +41 79 946 47 48 edris.ahmad@artreal.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 14 March 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-4 | Büro DG | alte Fenster | Fensterkitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-5 | Fenster DG | alte Fenster | Anschlagkitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-6 | Treppenhaus DG | Wand | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-7 | Treppenhaus DG | Decke | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-18 | Wohnzimmer OG | Decke | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-27 | Bad OG WC | Decke | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-28 | Bad OG WC | Wand | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-29 | Bad OG WC | Wand | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-34 | WC EG | Decke | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-38 | Treppenhaus EG Gang | Wand | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-43 | WC EG Treppe | Kellertreppe | Teppichkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-46 | Haus UG | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-65 | Hallenbad EG Dusche | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-66 | Hallenbad EG Bad | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-69 | Spielzimmer UG | Sitzbank | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-70 | Spielzimmer UG WC | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-72 | Spielzimmer UG Umkleide | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-73 | Spielzimmer UG Umkleide | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-75 | Spielzimmer UG Umkleide | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-77 | Spielzimmer UG Sauna | Boden | Cushion-Vinyl | Asbest |  |  | X |
| MaP-78 | Spielzimmer UG Sauna | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-79 | Spielzimmer UG Sauna | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-80 | Spielzimmer UG Sauna |  | Brandschutzplatte | Asbest |  |  | X |
| MaP-81 | Spielzimmer UG Sauna | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-8 | Lüftungsraum UG |  | FL-Leuchte | Quecksilber | X |  |  |
| MaP-89 | Garage EG | Decke | Verputz | Asbest |  |  | X |
| VB-9 | Hallenbad Dach |  | Dachpappe , Bitumenanstrich | Asbest PAK | X |  |  |
| VB-1 | Dachstock DG | Dachstock | behandeltes Holz | Holzschutzmittel | X |  |  |
| VB-2 | Haus UG | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Spielzimmer UG | abgehängte Decke | behandeltes Holz | Holzschutzmittel | X |  |  |
| VB-4 | ganzea Haus alle Stockwerke | Wasserleitungwn | Rohrisolation | FCKW | X |  |  |
| VB-5 | Lüftungsraum UG | Lüftung | Brandschutzklappen | Asbest PCB | X |  |  |
| VB-6 | Heizungsraum GS | Abzug und Steigzone | diverse Anwendungen möglich | Asbest PAK PCB | X |  |  |
| VB-7 | Sitzplatz EG | Cheminée | Diverse Anwendungen möglich | Asbest | X |  |  |
| VB-8 | Vordach Garage EG |  | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-6 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-7 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-18 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-27 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-28 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-29 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-34 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-38 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-43 | Teppichkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-46 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-65 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-66 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-69 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-70 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-72 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-73 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-75 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-78 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-79 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-80 | Brandschutzplatte |  | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| MaP-81 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-89 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-4 | Fensterkitt |  | 3 | 33042 | 17 06 98 |
| MaP-5 | Anschlagkitt |  | 3 | 33044 | 17 06 98 nk |
| VB-1 | behandeltes Holz |  |  | - | 17 02 98 S |
| VB-2 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-3 | behandeltes Holz |  |  | - | 17 02 98 S |
| VB-4 | Rohrisolation |  |  | Am Stück in KVA | 17 06 03 [S] |
| VB-8 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-4 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | zert. KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-7 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-18 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-27 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-28 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-29 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-34 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-38 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-43 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-46 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-65 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-66 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-69 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-70 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-72 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-73 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-75 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-77 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-78 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-79 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-80 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-81 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-8 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-89 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-9 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | problematische Holzabfälle | 17 02 98 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-3 | problematische Holzabfälle | 17 02 98 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-4 | FCKW-haltige Dämmung | 17 06 03 [S] | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-5 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-6 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-7 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-8 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Fensterkitt aus MaP-4 kann durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinie 33042 rückgebaut werden und ist mit dem LVA Code 17 06 98 in einer Deponie B zu entsorgen. Anschlagkitt aus MaP-5 ist unter den gleichen Bedingungen, aber mit der Richtlinie 33044 zu entfernen und ebenfalls mit dem LVA Code 17 06 98 nk in Deponie B zu entsorgen.

      
Verputz von Probe MaP-6 sollte von Schadstoffsanierern gemäss EKAS 6503 Kapitel 7 saniert werden und als Sonderabfall mit dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt werden. Gleiches gilt für die Proben MaP-7, MaP-18, und alle weiteren „Verputz“-Proben, die in der Liste mit der gleichen Schadstoffsituation identifiziert wurden.

      
Fliesenkleber aus MaP-46 kann nur von einem Schadstoffsanierer gemäss EKAS 6503 Kapitel 7 entfernt werden und muss mit dem LVA Code 17 06 05 S als Sonderabfall entsorgt werden. Dies trifft auch auf Fliesenkleber in allen weiteren Proben zu, die unter diese Kategorie fallen.

      
Brandschutzplatten, etwa aus MaP-80, sind durch Schadstoffsanierer gemäss Richtlinie 33036 zu behandeln und der LVA Code 17 06 05 S spiegelt die nötige Sonderabfallentsorgung wider.

      
Für das behandelte Holz aus VB-1 ist keine spezifische Richtlinie angegeben, aber es muss als Sonderabfall mit LVA Code 17 02 98 S entsorgt werden, was auch für VB-3 zutrifft. Faserzement aus VB-2 soll von Handwerkern nach Richtlinie 33031 rückgebaut und mit LVA Code 17 06 98 nk in Deponie B entsorgt werden; dies gilt auch für Faserzement aus VB-8.

      
Rohrisolation aus VB-4 enthält FCKW und muss am Stück in einer geeigneten KVA entsorgt werden, wobei der LVA Code 17 06 03 [S] vorgibt, dass es sich um einen speziellen Entsorgungsweg handelt.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Büro DG | VM-5 Teppichkleber |  |  |  |
| MaP-2 | Büro DG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-3 | Büro DG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Büro DG | VM-25 Fensterkitt alte Fenster |  |  |  |
| MaP-5 | Fenster DG | VM-26 Anschlagkitt alte Fenster |  |  |  |
| MaP-6 | Treppenhaus DG | VM-28 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-7 | Treppenhaus DG | VM-29 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-8 | Treppenhaus DG | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  |
| MaP-9 | Zimmer DG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Zimmer DG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-11 | Bad DG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-12 | Bad DG | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Bad DG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-14 | Bad OG | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Bad OG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-16 | Bad OG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-17 | Bad OG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Wohnzimmer OG | VM-29 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-19 | Bad OG Schlafzimmer | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  |
| MaP-20 | Bad OG Zimmer | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-21 | Bad OG Zimmer | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  |
| MaP-22 | Bad OG Zimmer | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-23 | Bad OG Zimmer | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  |
| MaP-25 | Bad OG Zimmer | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-24 | Bad OG Zimmer | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-26 | Bad OG WC | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-27 | Bad OG WC | VM-29 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-28 | Bad OG WC | VM-28 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-29 | Bad OG WC | VM-28 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-30 | Bad EG Küche | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-31 | Küche EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-32 | Küche EG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-33 | WC EG | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-34 | WC EG | VM-29 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-35 | WC EG Radiatornische | VM-6 Korkisolation |  |  |  |
| MaP-36 | WC EG Esszimmer | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-37 | WC EG Esszimmer | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-38 | Treppenhaus EG Gang | VM-28 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-39 | WC EG Gang/ Wohnzimmer | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-40 | WC EG Wohnzimmer | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  |
| MaP-41 | WC EG Wohnzimmer | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-42 | WC EG Wohnzimmer | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-43 | WC EG Treppe | VM-30 Teppichkleber Kellertreppe rot |  |  |  |
| MaP-44 | Weinkeller UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-45 | Haus UG | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  |
| MaP-46 | Haus UG | VM-31 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-47 | Haus UG | VM-5 Teppichkleber |  |  |  |
| MaP-48 | Haus UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-49 | Haus UG | VM-8 Rohrisolation Wasserrohr |  |  |  |
| MaP-50 | Haus UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-51 | Haus UG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-52 | Haus UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-53 | Haus UG | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-54 | Haus UG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-55 | Haus UG | VM-10 Bodenanstrich |  |  |  |
| MaP-56 | Hallenbad EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-57 | Haus UG Gang | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-58 | Haus UG Umkleide | VM-5 Teppichkleber |  |  |  |
| MaP-59 | Haus UG Aufenthaltsraum | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-60 | Haus UG Aufenthaltsraum | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-61 | Hallenbad EG Bassin | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-62 | Hallenbad EG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-63 | Hallenbad EG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-64 | Hallenbad EG Bassin | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-65 | Hallenbad EG Dusche | VM-31 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-66 | Hallenbad EG Bad | VM-31 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-67 | Spielzimmer UG | VM-5 Teppichkleber |  |  |  |
| MaP-68 | Spielzimmer UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-69 | Spielzimmer UG | VM-32 Fliesenkleber Sitzbank rot |  |  |  |
| MaP-70 | Spielzimmer UG WC | VM-31 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-71 | Spielzimmer UG WC | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| PCB-1 | Spielzimmer UG Technik | VM-10 Bodenanstrich |  |  |  |
| MaP-72 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-31 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-73 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-31 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-74 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-75 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-34 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-76 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-11 Leichtbauelemente abgehängte Decke |  |  |  |
| MaP-77 | Spielzimmer UG Sauna | VM-12 Cushion-Vinyl Boden |  |  |  |
| MaP-78 | Spielzimmer UG Sauna | VM-31 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-79 | Spielzimmer UG Sauna | VM-34 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-80 | Spielzimmer UG Sauna | VM-13 Brandschutzplatte |  |  |  |
| MaP-81 | Spielzimmer UG Sauna | VM-34 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-82 | Spielzimmer UG Technik | VM-14 Verbindungsmatte Lüftung |  |  |  |
| VB-8 | Lüftungsraum UG | VM-17 FL-Leuchte |  |  |  |
| MaP-83 | Lüftungsraum UG Waschküche | VM-5 Teppichkleber |  |  |  |
| MaP-84 | Garage GS | VM-10 Bodenanstrich |  |  |  |
| MaP-85 | Hallenbad EG Bassin | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-86 | Hallenbad EG Bassin | VM-19 Fugendichtstoff |  |  |  |
| MaP-87 | Hallenbad EG Bassin | VM-19 Fugendichtstoff |  |  |  |
| MaP-88 | Garage EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-89 | Garage EG | VM-29 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-90 | Garage EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-91 | Fassade UG-EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| VB-9 | Hallenbad Dach | VM-23 Dachpappe , Bitumenanstrich |  |  |  |
| MaP-92 | Hallenbad Fassade | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-94 | Hallenbad Fassade | VM-19 Fugendichtstoff |  |  |  |
| MaP-93 | Haus EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-95 | Haus 1.OG | VM-19 Fugendichtstoff |  |  |  |
| VB-1 | Dachstock DG | VM-27 behandeltes Holz Dachstock |  |  |  |
| VB-2 | Haus UG | VM-9 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-3 | Spielzimmer UG | VM-33 behandeltes Holz abgehängte Decke |  |  |  |
| VB-4 | ganzea Haus alle Stockwerke | VM-15 Rohrisolation Wasserleitungwn gelb/ braun |  |  |  |
| VB-5 | Lüftungsraum UG | VM-16 Brandschutzklappen Lüftung |  |  |  |
| VB-6 | Heizungsraum GS | VM-18 diverse Anwendungen möglich Abzug und Steigzone |  |  |  |
| VB-7 | Sitzplatz EG | VM-21 Diverse Anwendungen möglich Cheminée |  |  |  |
| VB-8 | Vordach Garage EG | VM-22 Faserzement |  |  |  |