|  |  | ABZ 2.0 1312 DN: 198 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | ABZ | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Remi Kummer 0444555776 remi.kummer@abz.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 23 March 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-5 | E2 EG Gang | Boden | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-8 | E2 EG Küche |  | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-18 | G29 3.OG Küche | Boden | Cushion-Vinyl | Asbest |  |  | X |
| MaP-26 | G29 3.OG Gang | Boden | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-39 | G 27 DG Gipsplatte mit Spachtelmasse | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-40 | G29 3.OG Bad | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-43 | G29 3.OG Gang | Boden | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-53 | G 27 4.OG Küche | Boden | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-66 | G 27 4.OG Küche |  | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-84 | G31 2.OG Küche |  | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-91 | G31 2.OG Gang | Boden | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-99 | E4 1.OG Gang |  | Bodenbelag (alt) | Asbest |  |  | X |
| MaP-102 | E4 1.OG Küche |  | Bodenbelag (alt) | Asbest |  |  | X |
| MaP-116 | E4 1.OG Küche |  | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-120 | E4 1.OG Gang |  | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-133 | E2 EG Küche | Boden | Cushion-Vinyl | Asbest |  |  | X |
| MaP-137 | E2 EG Gang |  | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-147 | G31 2.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-148 | G31 2.OG Küche |  | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| MaP-150 | G31 2.OG Bad | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-154 | G31 2.OG Gang |  | Bodenbelag | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | alle Wohnungen alle Stockwerke alle Küchen | Spühlbecken | Antidröhnbeschichtung | PAK | X |  |  |
| VB-2 | jede Wohnung alle Stockwerke Wandschrank Gang | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | G 27 4.OG Wandschrank Gang | Boden | Cushion-Vinyl | Asbest |  | X |  |
| VB-4 | alle Balkone 1.OG - DG | Balkonbrüstung | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-5 | alle Küchen jede Wohnung | alter Herd | Brandschutzplatte | Asbest | X |  |  |
| VB-6 | alle Küchen jede Wohnung |  | FL-Leuchte | PCB Quecksilber | X |  |  |
| VB-7 | Estrich DG | Elektrobuchse | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-8 | G31 UG Keller | Wasserleitungen | Rohrisolation | FCKW | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-5 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-8 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-18 | Cushion-Vinyl |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-26 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-39 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-40 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-43 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-53 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-66 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-84 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-91 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-99 | Bodenbelag (alt) |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-102 | Bodenbelag (alt) |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-116 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-120 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-133 | Cushion-Vinyl |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-137 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-147 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-148 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-150 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-154 | Bodenbelag |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-3 | Cushion-Vinyl |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-5 | Brandschutzplatte |  | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-7 | LAP | 3 | 3 | 33036 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Antidröhnbeschichtung |  |  | 33106 | 17 03 03 S |
| VB-2 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-4 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-8 | Rohrisolation |  |  | Am Stück in KVA | 17 06 03 [S] |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-5 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-8 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-18 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-26 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-39 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-40 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-43 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-53 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-66 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-84 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-91 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-99 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-102 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-116 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-120 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-133 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-137 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-147 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-148 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-150 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-154 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | teerhaltige Abfälle >1000mg/ kg | 17 03 03 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-3 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-4 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-5 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-6 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-7 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-8 | FCKW-haltige Dämmung | 17 06 03 [S] | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Asbesthaltiger Bodenbelag aus MaP-5 sollte durch zertifizierte Schadstoffsanierer nach den EKAS 6503 Kap. 7 Richtlinien behandelt werden und mit dem LVA-Code 17 06 05 S entsorgt werden. Gleiches gilt für den Fliesenkleber in MaP-39 und MaP-40, der ebenfalls asbesthaltig ist und umgehend durch Experten saniert werden sollte.

      
In den Küchen, insbesondere in MaP-18 und MaP-133, wurde asbesthaltiges Cushion-Vinyl festgestellt, welches unter denselben Sicherheitsvorkehrungen wie die anderen Materialien behandelt und entsorgt werden muss. Dies ist von enormer Wichtigkeit, um die Gefährdung für die Bewohner zu minimieren.

      
Brandschutzplatten erfordern ebenfalls spezielle Aufmerksamkeit, wie bei VB-5 zu erkennen ist. Diese sollten unter Einhaltung der Richtlinien 33036 saniert und gemäss LVA-Code 17 06 05 S entsorgt werden. Die LAP-Komponente bei VB-7 ist ähnlich zu behandeln.

      
Für die Antidröhnbeschichtung aus VB-1 kann die Sanierung durch instruierte Handwerker erfolgen, die die Richtlinien 33106 beachten müssen. Der Abtransport erfolgt mit dem Code 17 03 03 S.

      
Faserzement aus Proben VB-2 und VB-4 kann durch Handwerker, die den Richtlinien 33031 folgen, demontiert und als 17 06 98 nk in einer Deponie B entsorgt werden. Besondere Vorkehrungen müssen so getroffen werden, um den Austritt von Fasern zu verhindern.

      
Schliesslich sollte die Rohrisolation aus VB-8 im Ganzen entfernt und nach einer geeigneten Verwaltung entsorgt werden, wie durch den LVA-Code 17 06 03 [S] gehandhabt wird. Beachten Sie hierbei die speziellen Anforderungen der Rohrisolationssanierung, um weitere Umweltschäden zu verhindern.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | E2 EG Bad | VM-1 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-2 | E2 EG Bad | VM-2 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-3 | E2 EG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-4 | E2 EG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-5 | E2 EG Gang | VM-33 Bodenbelag Boden beige (hart) |  |  |  |
| MaP-6 | E2 EG Gang | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-7 | E2 EG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-8 | E2 EG Küche | VM-6 Bodenbelag beige (weich) |  |  |  |
| MaP-9 | E2 EG Küche | VM-7 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-10 | E2 EG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-11 | E2 EG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-12 | E2 EG Zimmer | VM-5 Bodenbelag beige (hart) |  |  |  |
| MaP-13 | E2 EG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-14 | E2 EG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-15 | E2 EG Zimmer | VM-5 Bodenbelag beige (hart) |  |  |  |
| MaP-16 | E2 EG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-17 | E2 EG Wohnzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-18 | G29 3.OG Küche | VM-8 Cushion-Vinyl Boden rot/braun |  |  |  |
| MaP-20 | G29 3.OG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-19 | G29 3.OG Küche | VM-7 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-21 | G29 3.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-22 | G29 3.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-23 | G29 3.OG Bad | VM-2 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-24 | G29 3.OG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-25 | G29 3.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-26 | G29 3.OG Gang | VM-33 Bodenbelag Boden beige (hart) |  |  |  |
| MaP-27 | G29 3.OG Gang | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-28 | G29 3.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-29 | G29 3.OG Wohnzimmer | VM-5 Bodenbelag beige (hart) |  |  |  |
| MaP-30 | G29 3.OG Wohnzimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-31 | G29 3.OG Wohnzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-32 | G29 3.OG Zimmer | VM-5 Bodenbelag beige (hart) |  |  |  |
| MaP-33 | G29 3.OG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-34 | G29 3.OG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-35 | G29 3.OG Küche | VM-9 Klinkerplatten Boden |  |  |  |
| MaP-36 | G29 3.OG Küche | VM-7 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-37 | G29 3.OG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-38 | G29 3.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-39 | G 27 DG Gipsplatte mit Spachtelmasse | VM-31 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-40 | G29 3.OG Bad | VM-32 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-41 | G29 3.OG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-42 | G29 3.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-43 | G29 3.OG Gang | VM-34 Bodenbelag Boden neu |  |  |  |
| MaP-44 | G29 3.OG Gang | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-45 | G29 3.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-46 | G29 3.OG Zimmer | VM-10 Bodenbelag (neu) |  |  |  |
| MaP-47 | G29 3.OG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-48 | G29 3.OG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-49 | G 27 4.OG | VM-1 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-50 | G 27 4.OG Bad | VM-2 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-51 | G 27 4.OG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-52 | G 27 4.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-53 | G 27 4.OG Küche | VM-34 Bodenbelag Boden neu |  |  |  |
| MaP-54 | G 27 4.OG Küche | VM-7 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-55 | G 27 4.OG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-56 | G 27 4.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-57 | G 27 4.OG Gang | VM-5 Bodenbelag beige (hart) |  |  |  |
| MaP-58 | G 27 4.OG Gang | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-59 | G 27 4.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-60 | G 27 4.OG Wohnzimmer | VM-5 Bodenbelag beige (hart) |  |  |  |
| MaP-61 | G 27 4.OG Wohnzimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-62 | G 27 4.OG Wohnzimmer | VM-12 Deckenplatten inkl Kleber und Verputz Wohnzimmer-DG |  |  |  |
| MaP-63 | G 27 4.OG Schlafzimmer | VM-10 Bodenbelag (neu) |  |  |  |
| MaP-64 | G 27 4.OG Schlafzimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-65 | G 27 4.OG Schlafzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-66 | G 27 4.OG Küche | VM-14 Bodenbelag weiss |  |  |  |
| MaP-67 | G 27 4.OG Küche | VM-7 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-68 | G 27 4.OG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-69 | G 27 4.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-70 | G 27 4.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-71 | G 27 4.OG Bad | VM-2 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-72 | G 27 4.OG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-73 | G 27 4.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-74 | G 27 4.OG Wohnzimmer | VM-5 Bodenbelag beige (hart) |  |  |  |
| MaP-75 | G 27 4.OG Wohnzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-76 | G 27 4.OG Wohnzimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-77 | G 27 4.OG Schlafzimmer | VM-35 Bodenbelag Boden beige (weich) |  |  |  |
| MaP-78 | G 27 4.OG Schlafzimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-79 | G 27 4.OG Schlafzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-80 | G 27 4.OG Treppe zu Terrasse | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-81 | G31 2.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-82 | G31 2.OG Bad | VM-2 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-83 | G31 2.OG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-84 | G31 2.OG Küche | VM-6 Bodenbelag beige (weich) |  |  |  |
| MaP-85 | G31 2.OG Küche | VM-7 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-86 | G31 2.OG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-87 | G31 2.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-88 | G31 2.OG Zimmer | VM-5 Bodenbelag beige (hart) |  |  |  |
| MaP-89 | G31 2.OG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-90 | G31 2.OG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-91 | G31 2.OG Gang | VM-33 Bodenbelag Boden beige (hart) |  |  |  |
| MaP-92 | G31 2.OG Gang | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-93 | G31 2.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-94 | G31 2.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-95 | E4 1.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-96 | E4 1.OG Bad | VM-2 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-97 | E4 1.OG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-98 | E4 1.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-99 | E4 1.OG Gang | VM-16 Bodenbelag (alt) |  |  |  |
| MaP-100 | E4 1.OG Gang | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-101 | E4 1.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-102 | E4 1.OG Küche | VM-16 Bodenbelag (alt) |  |  |  |
| MaP-103 | E4 1.OG Küche | VM-7 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-104 | E4 1.OG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-105 | E4 1.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-106 | E4 1.OG Zimmer | VM-36 Bodenbelag mit Teppich Boden alt |  |  |  |
| MaP-107 | E4 1.OG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-108 | E4 1.OG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-109 | E4 1.OG Zimmer | VM-36 Bodenbelag mit Teppich Boden alt |  |  |  |
| MaP-110 | E4 1.OG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-111 | E4 1.OG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-112 | E4 1.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-113 | E4 1.OG Bad | VM-2 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-114 | E4 1.OG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-115 | E4 1.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-116 | E4 1.OG Küche | VM-17 Bodenbelag braun (hart) |  |  |  |
| MaP-117 | E4 1.OG Küche | VM-7 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-118 | E4 1.OG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-119 | E4 1.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-120 | E4 1.OG Gang | VM-6 Bodenbelag beige (weich) |  |  |  |
| MaP-121 | E4 1.OG Gang | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-122 | E4 1.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-123 | E4 1.OG Wohnzimmer | VM-35 Bodenbelag Boden beige (weich) |  |  |  |
| MaP-124 | E4 1.OG Wohnzimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-125 | E4 1.OG Wohnzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-126 | E4 1.OG Zimmer | VM-35 Bodenbelag Boden beige (weich) |  |  |  |
| MaP-127 | E4 1.OG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-128 | E4 1.OG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-129 | E2 EG Bad | VM-1 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-130 | E2 EG Bad | VM-2 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-131 | E2 EG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-132 | E2 EG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-133 | E2 EG Küche | VM-8 Cushion-Vinyl Boden rot/braun |  |  |  |
| MaP-134 | E2 EG Küche | VM-7 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-135 | E2 EG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-136 | E2 EG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-137 | E2 EG Gang | VM-6 Bodenbelag beige (weich) |  |  |  |
| MaP-138 | E2 EG Gang | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-139 | E2 EG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-140 | E2 EG Wohnzimmer | VM-18 Bodenbelag braun (alt) |  |  |  |
| MaP-141 | E2 EG Wohnzimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-142 | E2 EG Wohnzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-143 | E2 EG Zimmer | VM-10 Bodenbelag (neu) |  |  |  |
| MaP-144 | E2 EG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-145 | E2 EG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-146 | G31 2.OG Küche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-147 | G31 2.OG Küche | VM-30 Fliesenkleber Küchenrückwand |  |  |  |
| MaP-148 | G31 2.OG Küche | VM-19 Bodenbelag weiss (weich) |  |  |  |
| MaP-149 | G31 2.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-150 | G31 2.OG Bad | VM-32 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-151 | G31 2.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-152 | G31 2.OG Bad | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-153 | G31 2.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-154 | G31 2.OG Gang | VM-6 Bodenbelag beige (weich) |  |  |  |
| MaP-155 | G31 2.OG Gang | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-156 | G31 2.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-157 | G31 2.OG Wohnzimmer | VM-35 Bodenbelag Boden beige (weich) |  |  |  |
| MaP-158 | G31 2.OG Wohnzimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-159 | G31 2.OG Wohnzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-160 | G31 2.OG Zimmer | VM-35 Bodenbelag Boden beige (weich) |  |  |  |
| MaP-161 | G31 2.OG Zimmer | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-162 | G31 2.OG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-163 | G 27 DG Gipsplatte mit Spachtelmasse | VM-29 Leichtbauelemente |  | Miss N164.jpeg | Miss O164.jpeg |
| MaP-164 | Treppenhaus DG | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-165 | G31 DG-UG | VM-23 Verputz Wand grün |  |  |  |
| MaP-166 | G31 DG-UG | VM-24 Fliesenkleber Sockelplatte |  |  |  |
| MaP-167 | G31 UG Waschküche | VM-3 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-168 | G31 UG Waschküche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-169 | G31 UG Keller | VM-25 Rohrummentelung Wasserleitungen |  |  |  |
| MaP-170 | G31 UG Treppenhaus | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-171 | G 27 EG | VM-27 Sockelputz Fassade |  |  |  |
| MaP-172 | G 27 1.OG Fassade | VM-28 Fassadenputz orange |  |  |  |
| MaP-173 | G 27 2.OG Fassade | VM-28 Fassadenputz orange |  |  |  |
| MaP-174 | G 27 3.OG Fassade | VM-28 Fassadenputz orange |  |  |  |
| VB-1 | alle Wohnungen alle Stockwerke alle Küchen | VM-11 Antidröhnbeschichtung Spühlbecken schwarz |  |  |  |
| VB-2 | jede Wohnung alle Stockwerke Wandschrank Gang | VM-13 Faserzement Elektrotableau grau |  |  |  |
| VB-3 | G 27 4.OG Wandschrank Gang | VM-8 Cushion-Vinyl Boden rot/braun |  |  |  |
| VB-4 | alle Balkone 1.OG - DG | VM-15 Faserzement Balkonbrüstung weiss/ grau |  |  |  |
| VB-5 | alle Küchen jede Wohnung | VM-20 Brandschutzplatte alter Herd |  |  |  |
| VB-6 | alle Küchen jede Wohnung | VM-21 FL-Leuchte |  |  |  |
| VB-7 | Estrich DG | VM-22 LAP Elektrobuchse |  |  |  |
| VB-8 | G31 UG Keller | VM-26 Rohrisolation Wasserleitungen |  |  |  |