|  |  | Susenbergstrasse 141, 8044 Zürich. 261FL00794 DN: 208 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Paul Matter 079 679 29 49 paul.matter@paulmatter.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 02 April 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-14 | Fenster Gesamtes Haus Fensterkitt | Fenster | Fensterkitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-36 | Garage EG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Gang 2. DG Decke | Decke | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Gang Gesamtes Haus Boden | Boden | Schüttung | Blei schwermettall | X |  |  |
| VB-3 | Treppenhaus 2. + 1 DG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-4 | Wand Gesamtes Haus Wand | Fallrohr | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-5 | Bad 1. DG Decke | Kamin Rohr | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-6 | Fenster Gesamtes Haus Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt | Asbest | X |  |  |
| VB-7 | Schlafzimmer 1. DG Wand / Decke | Konstruktions- und Verkleidungsholz | Behandeltes Holz | Holzschutzmittel | X |  |  |
| VB-8 | Wand 1. OG Gang | Wand | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-9 | WC EG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-10 | Hobbyraum UG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-11 | Gang UG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-12 | Garage EG Decke | Decke | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-36 | Putz | 27 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-14 | Fensterkitt |  | 3 | 33042 | 17 06 98 |
| VB-1 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-3 | Faserzement | 5 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-4 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-5 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-6 | Anschlagkitt |  | 3 | 33044 | 17 06 98 nk |
| VB-7 | Behandeltes Holz |  |  | - | 17 02 98 S |
| VB-8 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-9 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-10 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-11 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-12 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-14 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-36 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-3 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-4 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-6 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | zert. KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-7 | problematische Holzabfälle | 17 02 98 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-8 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-9 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-10 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-11 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-12 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Fensterkitt aus MaP-14 kann durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinie 33042 rückgebaut werden und soll mit dem LVA Code 17 06 98 in einer Deponie B entsorgt werden. 

      
Putz aus MaP-36 benötigt eine Sanierung durch Schadstoffsanierer nach EKAS 6503 Kapitel 7, und ist mit dem LVA Code 17 06 05 S zu entsorgen.

      
Faserzement aus VB-1 ist durch instruierte Handwerker unter Beachtung der Richtlinie 33031 zu sanieren und mit dem LVA Code 17 06 98 nk in eine Deponie B abzutransportieren.

      
Bodenschüttung mit Schwermetallen aus Blei bei VB-2 erfordert keine spezifischen Angaben für den Rückbau und Entsorgung.

      
Faserzement aus VB-3 soll durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinie 33031 rückgebaut werden, mit dem LVA Code 17 06 98 nk für die Deponie B vorgesehen.

      
Faserzement aus VB-4 ist durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinie 33031 zu sanieren und mit dem LVA Code 17 06 98 nk zu entsorgen.

      
Faserzement bei VB-5 wird von instruierte Handwerker gemäss der Richtlinie 33031 rückgebaut und soll mit dem LVA Code 17 06 98 nk beseitigt werden.

      
Fenster-Anschlagkitt aus VB-6 kann durch instruierte Handwerker unter Beachtung der Richtlinie 33044 entfernt und mit dem LVA Code 17 06 98 nk entsorgt werden.

      
Das behandelte Holz aus VB-7 ist kein spezifischer Rückbauhinweis vorhanden, es soll jedoch mit dem LVA Code 17 02 98 S entsorgt werden.

      
Faserzement aus VB-8 ist durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinie 33031 rückzubauen und mit dem LVA Code 17 06 98 nk in einer Deponie B zu lagern.

      
Faserzement aus VB-9 sollte durch instruierte Handwerker nach der Richtlinie 33031 rückgebaut und mit dem LVA Code 17 06 98 nk beseitigt werden.

      
Faserzement bei VB-10 muss durch instruierte Handwerker nach Richtlinie 33031 entfernt und mit dem LVA Code 17 06 98 nk entsorgt werden.

      
Faserzement an VB-11 soll gemäss der Richtlinie 33031 durch instruierte Handwerker demontiert und mit dem LVA Code 17 06 98 nk entsorgt werden.

      
Faserzement in VB-12 darf nur durch instruierte Handwerker nach der Richtlinie 33031 rückgebaut und mit dem LVA Code 17 06 98 nk entsorgt werden.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer 2. DG Wand / Decke | VM-1 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-2 | Treppenhaus 2. + 1 DG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Schlafzimmer 1. DG Boden | VM-6 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-4 | Schlafzimmer 1. DG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-5 | Schlafzimmer 1. DG Decke | VM-9 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-6 | Bad 1. DG Boden | VM-10 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-7 | Bad 1. DG Wand | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Bad 1. DG Decke / Wand | VM-12 Putz Decke / Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Treppenhaus / Gang 1. DG - EG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Treppenhaus / Gang 1. DG - EG Decke | VM-14 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-11 | WC 1. DG Boden | VM-15 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-12 | WC 1. DG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-13 | WC 1. DG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-14 | Fenster Gesamtes Haus Fensterkitt | VM-19 Fensterkitt Fenster |  |  |  |
| MaP-15 | Bad 1. OG Wand | VM-20 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Bad 1. OG Boden | VM-24 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-17 | Bad 1. OG Wand | VM-25 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Bad 1. OG Decke | VM-26 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-19 | Wohnzimmer 1. OG Wand | VM-27 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Wohnzimmer 1. OG Decke | VM-28 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-21 | Schlafzimmer 1. OG Boden | VM-29 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-22 | Wohnzimmer EG Wand | VM-30 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-23 | Wohnzimmer EG Decke | VM-31 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-24 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-32 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-25 | Küche EG Wand | VM-33 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Küche EG Decke | VM-34 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-27 | Küche / Entreè / WC EG Boden | VM-35 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-28 | Küche EG Wand | VM-36 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-29 | Gang EG Boden | VM-38 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-30 | Gang EG Kachelofen | VM-39 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-31 | Hobbyraum UG Wand | VM-40 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-32 | Hobbyraum UG Decke | VM-41 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-33 | Gang / Waschküche UG Wand | VM-44 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-34 | Waschküche UG Decke | VM-45 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-35 | Gang / Waschküche UG Decke | VM-46 technisches Textil Rohrummantellung |  |  |  |
| MaP-36 | Garage EG Wand | VM-47 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-37 | Garage EG Decke | VM-48 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-38 | Fassade UG / EG Wand | VM-50 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-39 | Fassade EG - DG Wand | VM-51 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Gang 2. DG Decke | VM-3 Faserzement Decke |  |  |  |
| VB-2 | Gang Gesamtes Haus Boden | VM-4 Schüttung Boden |  |  |  |
| VB-3 | Treppenhaus 2. + 1 DG Wand | VM-5 Faserzement Wand |  |  |  |
| VB-4 | Wand Gesamtes Haus Wand | VM-7 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-5 | Bad 1. DG Decke | VM-18 Faserzement Kamin Rohr |  |  |  |
| VB-6 | Fenster Gesamtes Haus Anschlagkitt | VM-21 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  |
| VB-7 | Schlafzimmer 1. DG Wand / Decke | VM-22 Behandeltes Holz Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  |
| VB-8 | Wand 1. OG Gang | VM-23 Faserzement Wand |  |  |  |
| VB-9 | WC EG Wand | VM-37 Faserzement Wand |  |  |  |
| VB-10 | Hobbyraum UG Wand | VM-42 Faserzement Wand |  |  |  |
| VB-11 | Gang UG Wand | VM-43 Faserzement Wand |  |  |  |
| VB-12 | Garage EG Decke | VM-49 Faserzement Decke |  |  |  |