|  |  | Unterdorfstrasse 87, 9451 Kriessern DN: 231 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Hansesun Photovoltaik Swiss GmbH | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Robert Veronik 078 609 15 66 robert.veronik@hansesun.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 16 April 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gang / Treppenhaus EG - OG Boden |  | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-2 | Dusche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-12 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-21 | Gesamtes Haus EG- DG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-23 | Unterdach DG Dach | Unterdach | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Garage EG Wand | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-4 | Gesamtes Haus EG- DG Fensterkitt | Fenster | Fensterkitt | Asbest | X |  |  |
| VB-5 | Halle rechts EG Wand | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-12 | Plattenkleber | 4 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-2 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-21 | Anschlagkitt | 25 | 3 | 33044 | 17 06 98 nk |
| MaP-23 | Faserzement | 100 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-1 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-4 | Fensterkitt |  | 3 | 33042 | 17 06 98 |
| VB-5 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-12 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-21 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | zert. KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-23 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-4 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Die folgenden Empfehlungen für den Rückbau und die Entsorgung von Materialien mit Asbestbelastung sollten beachtet werden:

      
1. Für die elastischen Bodenbeläge im Gang / Treppenhaus und in der Dusche (MaP-1 und MaP-2) wird empfohlen, dass instruierte Handwerker diese unter den Richtlinien 33049 sanieren. Die Entsorgung sollte mit dem LVA Code 17 06 98 nk in einer Deponie B erfolgen.

      
2. Der Plattenkleber in der Küche (MaP-12) mit einem Asbestgehalt soll durch spezialisierte Schadstoffsanierer entsprechend den EKAS Richtlinien 6503 Kapitel 7 saniert werden. Die Entsorgung erfolgt mit dem LVA Code 17 06 05 S.

      
3. Das Anschlagkitt von den Fensterrahmen im gesamten Haus (MaP-21) kann durch instruierte Handwerker gemäss den Richtlinien 33044 rückgebaut werden, gefolgt von der Entsorgung unter dem LVA Code 17 06 98 nk.

      
4. Faserzementmaterialien unter dem Dach im DG (MaP-23) sollten von instruierte Handwerker gemäß den Vorschriften 33031 rückgebaut und mit dem LVA Code 17 06 98 nk deponiert werden.

      
5. Faserzement im Elektrotableau in der Garage und Halle rechts (VB-1 und VB-5) sollen durch instruierte Handwerker nach Richtlinie 33031 entsorgt werden mit dem LVA Code 17 06 98 nk.

      
6. Der Fensterkitt im gesamten Haus (VB-4) sollte durch instruierte Handwerker entsprechend den Richtlinien 33042 behandelt werden und die Entsorgung erfolgt mit dem LVA Code 17 06 98.

      
Durch aufmerksame Einhaltung dieser Richtlinien kann sowohl ein sicherer Rückbau als auch eine umweltgerechte Entsorgung sichergestellt werden.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gang / Treppenhaus EG - OG Boden | VM-3 (elastische) Bodenbeläge |  |  |  |
| MaP-2 | Dusche EG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-3 | Dusche EG Wand | VM-5 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Dusche EG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-5 | Dusche EG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-6 | Gang / Treppenhaus EG - OG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Gang / Treppenhaus EG - OG Decke | VM-9 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Büro EG Boden | VM-10 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-9 | Garage EG Boden | VM-11 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-10 | Garage EG Wand | VM-12 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Küche OG Boden | VM-14 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-12 | Küche OG Wand | VM-15 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Küche OG Decke | VM-16 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-14 | Küche OG Wand | VM-17 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Wohnzimmer OG Wand | VM-18 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Wohnzimmer OG Decke | VM-19 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-17 | Bad OG Boden | VM-20 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-18 | Bad OG Wand | VM-21 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Bad OG Wand | VM-22 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Bad OG Decke | VM-23 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-21 | Gesamtes Haus EG- DG Anschlagkitt | VM-25 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  |
| MaP-22 | Fassade EG- DG Wand | VM-26 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-23 | Unterdach DG Dach | VM-27 Faserzement Unterdach |  |  |  |
| MaP-24 | Halle rechts EG-OG Wand | VM-28 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-25 | Halle links EG-OG Wand | VM-31 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Halle rechts / links DG Unterdach | VM-32 Faserzement Unterdach |  |  |  |
| MaP-28 | Halle rechts / links EG-OG Wand | VM-33 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Garage EG Wand | VM-1 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-2 | Büro EG Wand | VM-2 Faserzement Abflussrohr |  |  |  |
| VB-3 | Estrich DG Wand / Decke | VM-13 Gipsplatten Decke |  |  |  |
| VB-4 | Gesamtes Haus EG- DG Fensterkitt | VM-24 Fensterkitt Fenster |  |  |  |
| VB-5 | Halle rechts EG Wand | VM-29 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-6 | Halle rechts / links EG Decke | VM-30 Fermacell Decke |  |  |  |