|  |  | Alte Strasse 45, 5734 Reinach Prz.Nr: 3130 Baujahr: DN: 260 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1060 |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Fabrice Klaus | Rechnungsadresse: | Alte Strasse 45, 5734 Reinach |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Fabrice Klaus Alte Strasse 45, 5734 Reinach |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 21 May 2025 |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-13 | Küche WHG links EG Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-15 | Esszimmer / Gang WHG links EG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-16 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links EG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-31 | Küche WHG links OG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-33 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links OG Wand | Decke | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-36 | Bad WHG links OG Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-37 | Bad WHG links OG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-38 | Bad WHG links OG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-52 | Treppenhaus UG - 2 . OG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-53 | Treppenhaus UG - 2 . OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-55 | Heizraum EG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-59 | Halle EG- DG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| MaP-62 | Halle DG Dach | Dach | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Balkon WHG links EG / OG Wand | Wand | Faserzement | Asbest | X |  |  |
| VB-2 | Keller UG Türblätter | Türblatt | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-4 | Garage EG Wand | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-13 | Plattenkleber | 5m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-16 | Putz | 8m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-31 | Plattenkleber | 5m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-33 | Putz | 8m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-36 | Plattenkleber | 5m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-37 | Plattenkleber | 14m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-38 | Putz | 7m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-52 | Putz | 48m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-55 | Putz | 19m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-53 | (elastische) Bodenbeläge | 28 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-59 | Faserzement | 145 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| MaP-62 | Faserzement | 90 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-1 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-2 | Faserzement | 2 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-4 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-13 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-15 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-16 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-31 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-33 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-36 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-37 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-38 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-52 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-53 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-55 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-59 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-62 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-4 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

Plattenkleber aus Probe MaP-13 muss durch einen Schadstoffsanierer entfernt werden, wobei die Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 zu beachten sind und er gemäss LVA-Code 17 06 05 S entsorgt werden soll. Genauso ist der Plattenkleber in der Küche des Obergeschosses (MaP-31) unter denselben Bedingungen zu sanieren. 

      
Putz aus Probe MaP-16 ist ebenfalls von einem Schadstoffsanierer zu sanieren, mit Einhaltung der Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 und Entsorgung gemäss LVA-Code 17 06 05 S. Dasselbe gilt für den Putz in der Decke des Obergeschosses (MaP-33).

      
Faserzement aus Probe MaP-59 kann durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinie 33031 rückgebaut werden und ist mit dem LVA-Code 17 06 98 nk in einer Deponie Typ B zu entsorgen. Diese Handhabung gilt auch für den Faserzement im Dach der Halle (MaP-62).

      
Die (elastischen) Bodenbeläge aus Probe MaP-53 sind von Handwerkern zu sanieren, wobei die Richtlinie 33049 beachtet werden soll und die Entsorgung unter dem LVA-Code 17 06 98 nk erfolgen muss. 

      
Faserzement von Probe VB-1 muss ebenfalls durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinie 33031 rückgebaut werden, wobei er unter dem LVA-Code 17 06 98 nk entsorgt werden soll. Dies trifft auch auf den Faserzement von Probe VB-2 zu.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Küche WHG rechts OG Boden | VM-1 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-2 | Küche WHG rechts OG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Küche WHG rechts OG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Küche / Gang / Wohnzimmer WHG rechts OG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-5 | Wohnzimmer WHG rechts OG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Balkon WHG rechts + mitte OG +1.OG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-7 | Bad WHG rechts OG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Bad WHG rechts OG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Bad WHG rechts OG Decke | VM-9 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-10 | Schlafzimmer WHG rechts OG Wand | VM-10 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Schlafzimmer WHG rechts OG Decke | VM-11 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-12 | Treppenhaus OG - EG Boden | VM-12 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-13 | Küche WHG links EG Boden | VM-13 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Esszimmer / Gang WHG links EG Boden | VM-14 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-15 | Esszimmer / Gang WHG links EG Wand | VM-15 (elastische) Wandbeläge Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links EG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links EG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-18 | Bad WHG links EG Decke | VM-18 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-19 | Wohnzimner WHG links EG Wand | VM-19 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-20 | Schlafzimner WHG links EG Wand | VM-20 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-21 | Küche WHG Mitte OG Boden | VM-21 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-22 | Küche WHG Mitte OG Wand | VM-23 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-23 | Wohnzimner / Gang WHG Mitte OG Wand | VM-24 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-24 | Wohnzimner / Gang WHG Mitte OG Decke | VM-25 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-25 | Bad WHG Mitte OG Wand | VM-26 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Bad WHG Mitte OG Wand | VM-27 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-27 | Bad WHG Mitte OG Decke | VM-28 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-28 | Bad WHG Mitte OG Boden | VM-29 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-29 | Schlafzimmer WHG Mitte OG Wand | VM-30 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-30 | Schlafzimmer WHG Mitte OG Decke | VM-31 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-31 | Küche WHG links OG Wand | VM-32 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-32 | Küche / Dusche / Gang WHG links OG Boden | VM-33 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-33 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links OG Wand | VM-34 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-34 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links OG Decke | VM-35 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-35 | Dusche WHG links OG Decke | VM-36 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-36 | Bad WHG links OG Boden | VM-37 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-37 | Bad WHG links OG Wand | VM-38 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-38 | Bad WHG links OG Wand | VM-39 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-39 | Bad WHG links OG Decke | VM-40 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-40 | Wohnzimner WHG links OG Decke | VM-41 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-41 | Schlafzimner WHG links OG Wand | VM-42 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-42 | Dusche WHG rechts 2. OG Wand / Boden | VM-43 (elastische) Bodenbeläge Boden / Wand |  |  |  |
| MaP-43 | Schlafzimmer WHG rechts 2. OG Wand | VM-44 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-44 | Wohnzimmer / Treppenhsus/ Gang WHG rechts 2. OG Wand | VM-45 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-45 | Wohnzimmer / Küche / Gang WHG rechts 2. OG Boden | VM-46 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-46 | Bad WHG rechts 2. OG Wand | VM-47 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-47 | Bad WHG rechts 2. OG Boden | VM-48 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-48 | Bad WHG rechts 2. OG Wand | VM-49 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-49 | Schlafzimmer WHG rechts 2. OG Wand | VM-50 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-50 | Küche WHG rechts 2. OG Wand | VM-51 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-51 | Esszimmer WHG rechts 2. OG Boden | VM-52 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-52 | Treppenhaus UG - 2 . OG Wand | VM-53 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-53 | Treppenhaus UG - 2 . OG Boden | VM-54 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-54 | Waschküche EG Wand | VM-55 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-55 | Heizraum EG Wand | VM-56 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-56 | Keller UG Wand | VM-57 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-57 |  | VM-60 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-58 |  | VM-61 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-59 | Halle EG- DG Wand | VM-62 Faserzement Wand |  |  |  |
| MaP-60 | Garage EG Wand | VM-64 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-61 | Garage EG Wand | VM-65 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-62 | Halle DG Dach | VM-67 Faserzement Dach |  |  |  |
| VB-1 | Balkon WHG links EG / OG Wand | VM-22 Faserzement Wand |  |  |  |
| VB-2 | Keller UG Türblätter | VM-58 Faserzement Türblatt |  |  |  |
| VB-3 |  | VM-59 Faserzement Unterdach |  |  |  |
| VB-4 | Garage EG Wand | VM-63 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-5 |  | VM-66 Faserzement Decke |  |  |  |