|  |  | Im Langstuck 1, 8044 Gockhausen Prz.Nr: 16903 Baujahr: DN: 285 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1060 |
| --- | --- |
| Grund: | Gebäudecheck |

| Auftraggeber: | Andri Gartmann | Rechnungsadresse: | Im Langstuck 1, 8044 Gockhausen |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Andri Gartmann Im Langstuck 1, 8044 Gockhausen |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 28 May 2025 |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Bad OG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-3 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-9 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-16 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-29 | Küche / Bad UG Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Küche EG Wand | Wand / Decke | Faserzement | Asbest | X |  |  |
| VB-2 | Heizraum UG Wand | Elektrotableau | Faserzement | Asbest | X |  |  |
| VB-3 | Waschküche UG Wand | Elektrotableau | Faserzement | Asbest | X |  |  |
| VB-5 | Garage UG Wand | Elektrotableau | Faserzement | Asbest | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Putz | 18m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-3 | Plattenkleber | 9m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-9 | Plattenkleber | 6m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-16 | Plattenkleber | 9m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-29 | Plattenkleber | 5m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-2 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-3 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-5 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-3 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-9 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-16 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-29 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

Putz aus MaP-2, der Asbest beinhaltet, wird von Schadstoffsanierern gemäss der Richtlinie EKAS 6503 Kap. 7 rückgebaut und unter dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt. Verbaut in einem Badezimmer im Obergeschoss, umfasst die sanierte Fläche 18 Quadratmeter.

      
Plattenkleber aus MaP-3, welcher in einem Badezimmer im Obergeschoss am Boden eingebaut wurde, enthält Asbest und wird ebenso von Schadstoffsanierern gemäss EKAS 6503 Kap. 7 saniert. Die zu bearbeitende Fläche beträgt 9 Quadratmeter und wird unter dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt.

      
Der Plattenkleber aus MaP-9, der in der Küche im Erdgeschoss an der Wand verwendet wurde, weist Asbest auf und wird entsprechend der Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 von Schadstoffsanierern rückgebaut. Diese Fläche von 6 Quadratmetern wird unter dem Code 17 06 05 S entsorgt.

      
Plattenkleber aus MaP-16, mit Asbest belastet, wurde an der Wand im Badezimmer im Erdgeschoss eingebaut. Die Schadstoffsanierung erfolgt durch geschulte Fachkräfte nach EKAS 6503 Kap. 7 und die 9 Quadratmeter werden mit dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt.

      
In der Küche und dem Badezimmer im Untergeschoss wurde Plattenkleber vom Typ MaP-29 auf dem Boden verbaut; dieser ist Asbest-belastet und wird durch Fachleute gemäss EKAS 6503 Kap. 7 auf einer Fläche von 5 Quadratmetern saniert und unter LVA Code 17 06 05 S entsorgt.

      
Faserzement aus VB-1, das Asbest aufweist, wurde in Küche und Wand bzw. Decke im Erdgeschoss verwendet. Die Sanierung erfolgt durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinien 33031 und wird mit dem LVA Code 17 06 98 nk in einer Deponie Typ B entsorgt.

      
Faserzementplatte VB-2, eingesetzt im Heizraum an der Wand als Elektrotableau, enthält Asbest und wird durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinie 33031 rückgebaut. Die Entsorgung erfolgt mit dem Code 17 06 98 nk auf einer Deponie vom Typ B.

      
In der Waschküche im Untergeschoss wurde Faserzement VB-3 als Elektrotableau an der Wand verbaut. Dieser asbestbelastete Stoff wird durch instruierte Handwerker nach den Richtlinien 33031 entfernt und auf einer Deponie Typ B unter dem LVA Code 17 06 98 nk entsorgt.

      
Faserzement VB-5, verwendet in der Garage im Untergeschoss an der Wand als Elektrotableau, enthält Asbest und wird von instruierte Handwerker per Richtlinie 33031 saniert und auf Deponie Typ B mit Code 17 06 98 nk ordnungsgemäss entsorgt.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad OG Wand | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Bad OG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Bad OG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-4 | Bad OG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-5 | Schlafzimmer OG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Schlafzimmer OG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-7 | Gang / Treppenhaus OG - UG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Gang / Treppenhaus OG - UG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-9 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-10 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Küche EG Boden | VM-11 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-12 | Küche EG Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-13 | Wohnzimmer/ Esszimmer / Gang / WC / Bad EG Boden | VM-13 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Decke | VM-14 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-15 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Wand | VM-15 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Bad EG Wand | VM-16 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Bad / Schlafzimmer OG Decke / Kork | VM-17 Kork Decke |  |  |  |
| MaP-18 | Bad EG Wand | VM-18 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Bad / Schlafzimmer EG Decke | VM-19 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-20 | Schlafzimmer EG Wand | VM-20 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-21 | WC EG Wand | VM-21 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-22 | WC EG Wand | VM-22 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-23 | Ganzes Haus UG - OG Wand | VM-23 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  |
| MaP-24 | Gang UG Boden | VM-25 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-25 | Heizraum UG Wand | VM-29 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Heizraum / Garage UG Decke | VM-30 technisches Textil Rohrummantellung |  |  |  |
| MaP-27 | Waschküche UG Wand | VM-31 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-28 | Garage UG Wand | VM-32 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-29 | Küche / Bad UG Boden | VM-34 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-30 | Küche / Wohnzimmer UG Wand | VM-35 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-31 | Wohnzimmer/ Küche / Bad UG Decke | VM-36 Faserzement Decke |  |  |  |
| MaP-32 | Gang UG Wand | VM-37 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-33 | Gang UG Decke | VM-38 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-34 | Bad UG Wand | VM-39 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-35 | Bad UG Wand | VM-40 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-36 | Fassade UG- OG Wand | VM-41 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Küche EG Wand | VM-24 Faserzement Wand / Decke |  |  |  |
| VB-2 | Heizraum UG Wand | VM-26 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-3 | Waschküche UG Wand | VM-27 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-4 | Ganzes Haus UG - OG Wand | VM-28 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-5 | Garage UG Wand | VM-33 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |