|  |  | Lombachweg 27, Bern, Switzerland Prz.Nr: 1006 Baujahr: DN: 370 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1040 Gebäude mit gemeinschaftlicher Wohnform |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Taoufik Abdellah | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Taoufik Abdellah |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 23 July 2025 |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Gang / Treppenhaus UG -EG Decke | Decke | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-7 | WC UG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-12 | Technikraum UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-13 | Dusche / Lavabo UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-14 | Dusche / Lavabo UG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-23 | 2x Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-33 | Treppenhaus OG- DG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-34 | Ganzes Haus UG - DG Wand | Wand | Anschlagkitt | Asbest |  |  | X |
| VB-2 | Küche / Esszimmer UG-EG Lift | Lift | Bremsbeläge | Asbest | X |  |  |
| VB-3 | Heizungsraum UG Rohreinführung | Heizungsrohr | Rohrummantellung | Asbest | X |  |  |
| VB-4 | Technikraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement | Asbest | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Putz | 80m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-7 | Plattenkleber | 18m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-14 | Plattenkleber | 10m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-23 | Plattenkleber | 30m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-33 | Putz | 180m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-12 | (elastische) Bodenbeläge | 2 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-13 | (elastische) Bodenbeläge | 5 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-34 | Anschlagkitt | 20 | 3 | 33044 | 17 06 98 nk |
| VB-4 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-7 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-12 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-13 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-14 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-23 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-33 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-34 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | zert. KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-2 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-4 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-2: Putz aus dem Gang und Treppenhaus zwischen UG und EG kann durch Schadstoffsanierer gemäss der Richtlinie EKAS 6503 Kapitel 7 rückgebaut werden und ist mit dem LVA-Code 17 06 05 S in einer Deponie zu entsorgen.

      

      MaP-7: Der Plattenkleber aus dem WC im UG wird von Schadstoffsanierern unter Einhaltung der Richtlinie EKAS 6503 Kapitel 7 entfernt und gemäss LVA-Code 17 06 05 S entsorgt.

      

      MaP-12: (elastische) Bodenbeläge im Technikraum im UG können durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinie 33049 rückgebaut werden und sind mit dem LVA-Code 17 06 98 nk zu entsorgen.

      

      MaP-13: (elastische) Bodenbeläge in der Dusche/Lavabo im UG werden durch instruierte Handwerker unter Befolgung der Richtlinie 33049 rückgebaut und gemäss LVA-Code 17 06 98 nk entsorgt.

      

      MaP-14: Plattenkleber in der Dusche/Lavabo im UG soll durch Schadstoffsanierer laut Richtlinie EKAS 6503 Kapitel 7 rückgebaut werden und wird unter LVA-Code 17 06 05 S entsorgt.

      

      MaP-23: Der Plattenkleber in den zwei Bädern im OG wird von Schadstoffsanierern entfernt und gemäss der Richtlinie EKAS 6503 Kapitel 7 sowie LVA-Code 17 06 05 S entsorgt.

      

      MaP-33: Putz im Treppenhaus von OG bis DG wird von Schadstoffsanierern saniert und muss laut Richtlinie EKAS 6503 Kapitel 7 und LVA-Code 17 06 05 S entsorgt werden.

      

      MaP-34: Anschlagkitt im ganzen Haus von UG bis DG kann von instruierte Handwerker in Übereinstimmung mit der Richtlinie 33044 rückgebaut und gemäss LVA-Code 17 06 98 nk entsorgt werden.

      

      VB-4: Faserzement im Technikraum am Elektrotableau lässt sich durch instruierte Handwerker anhand der Richtlinie 33031 rückbauen und wird mit dem LVA-Code 17 06 98 nk entsorgt.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gang / Treppenhaus UG -EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Gang / Treppenhaus UG -EG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-3 | Gang / Treppenhaus / Schlafzimmer UG -EG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| MaP-4 | Gang UG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-5 | Waschküche UG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | WC UG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | WC UG Wand | VM-8 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Küche UG Wand | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Küche UG Boden | VM-11 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-10 | Küche UG Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-11 | Heizungsraum UG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Technikraum UG Boden | VM-15 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-13 | Dusche / Lavabo UG Boden | VM-17 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Dusche / Lavabo UG Wand | VM-18 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Dusche / Lavabo UG Wand | VM-19 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Dusche / Lavabo UG Decke | VM-20 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-17 | Küche EG Boden | VM-22 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-18 | Esszimmer / kleines Wohnzimmer EG Wand | VM-23 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Kaminzimmer EG Wand | VM-24 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-20 | WC / Lavabo EG Wand | VM-26 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-21 | WC / Lavabo EG Decke | VM-27 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-22 | WC / Lavabo / Gang EG Boden | VM-28 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-23 | 2x Bad OG Wand | VM-29 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-24 | 2x Bad OG Boden | VM-30 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-25 | Alle Schlafzimmer OG Boden | VM-31 |  |  |  |
| MaP-26 | Schlafzimmer OG Wand | VM-32 Faserzement Boden |  |  |  |
| MaP-27 | Schlafzimmer OG Decke | VM-33 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-28 | Dusche OG Decke | VM-34 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-29 | Dusche OG Wand | VM-35 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-30 | Dusche OG Decke | VM-36 Leichtbauplatten Decke |  |  |  |
| MaP-31 | Beide Wohzimmer OG Wand | VM-37 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-32 | Kaminzimmer OG Wand | VM-38 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-33 | Treppenhaus OG- DG Wand | VM-39 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-34 | Ganzes Haus UG - DG Wand | VM-40 Anschlagkitt Wand |  |  |  |
| MaP-35 | Ganzes Haus UG - DG Kamin | VM-41 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-36 | Gang 1.OG Decke | VM-43 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-37 | Fassade EG- DG Wand | VM-45 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Ganzes Haus UG- DG Wand | VM-6 Faserzement Abflussrohr |  |  |  |
| VB-2 | Küche / Esszimmer UG-EG Lift | VM-9 Bremsbeläge Lift |  |  |  |
| VB-3 | Heizungsraum UG Rohreinführung | VM-14 Rohrummantellung Heizungsrohr |  |  |  |
| VB-4 | Technikraum UG Elektrotableau | VM-16 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-5 | Küche EG Wand / Decke | VM-21 Putz Wand / Decke |  |  |  |
| VB-6 | Esszimmer / kleines Wohnzimmer EG Decke | VM-25 Putz Decke |  |  |  |
| VB-7 | Dusche / WC 1. OG Wand / Decke | VM-42 Putz Wand / Decke |  |  |  |
| VB-8 | Estrich DG Wand / Decke | VM-44 Faserzement Unterdach |  |  |  |