| ${projekt-bild} |  | Via Maistra 38, Bever, Switzerland Prz.Nr: 447 Baujahr: DN: 377 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1060 |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Michael Soland | Rechnungsadresse: | Via maista 38, bever switzerland |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Michael Soland Via maista 38, bever switzerland |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 07 July 2025 |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

Map 1 Faserzement aus Map 1 kann durch instruierte Handwerker unter Einhaltung der Richtlinien 33031 rückgebaut werden und ist mit dem LVA-Code 17 06 98NK in einer Deponie Typ B zu entsorgen.

      

      Map 2 Kleber aus Map 2 muss durch Schadstoffsanierer unter der Richtlinie Top-Eluern entsorgt werden und wird mit dem LVA-Code 17 06 03 in eine Baurestmassendeponie deponiert.

      

      Map 3 PVC-Belag aus Map 3 erfordert eine Sanierung durch Schadstoffsanierer gemäss den Richtlinien 65202 und ist mit dem LVA-Code 17 09 03X in einer Sonderabfalldeponie unterzubringen.

      

      Map 4 PAK-haltiger Bitumenkleber aus Map 4 ist durch Schadstoffsanierer nach den Richtlinien 97018 zu behandeln und mit dem LVA-Code 17 03 02DB4 in eine Untergrunddeponie zu entsorgen.

      

      Map 5 Plattenbelag aus Map 5 kann von instruierte Handwerker unter Berücksichtigung der Richtlinien 22987 rückgebaut werden und ist mit dem LVA-Code 17 01 01 in einer Deponie für unverschmutzte Aushub- und Abbruchmaterialien zu deponieren.

      

      Map 6 Asphalthaltiger Gussboden aus Map 6 muss von Schadstoffsanierern unter den Richtlinien 33347 behandelt werden und mit dem LVA-Code 17 03 01 in eine abfallendeponie für gefährlichen Bauschutt.

      

      Map 7 Mineralwolle aus Map 7 ist von instruierten Handwerkern nach den Richtlinien 44556 zurückzubauen und unter dem LVA-Code 17 06 04MW zu verwerten oder in eine Deponie Typ C zu kippen.

      

      Map 8 Gipskartonplatten aus Map 8 wird von schulungskonformen Handwerkern unter Richtlinien 76543 behandelt und mit dem LVA-Code 17 08 02 in einer Typ A Deponie entsorgt.

      

      Map 9 Fensterkitt aus Map 9 ist von Schadstoffsanierern entsprechend der Richtlinien 88888 zu entfernen und mit dem LVA-Code 08 01 11X in einer Sonderabfalldeponie zu deponieren.

      

      Map 10 Künstliche Mineralfasern aus Map 10 verlangen eine Entfernung von Schadstoffsanierern in Übereinstimmung mit den Richtlinien 12345 und sind mit dem LVA-Code 17 06 01 in einer Sonderabfalldeponie zu entsorgen.

      

      Map 11 Teerpappe aus Map 11 ist durch Schadstoffsanierer gemäss den Richtlinien 33333 rückzubauen, wohingegen der LVA-Code 17 03 02SS1 eine Entsorgung in einer Sonderabfalldeponie vorschreibt.

      

      Map 12 Linoleumbelag aus Map 12 wird durch Schadstoffsanierer unter der Richtliniennummer 44444 behandelt und ist dem LVA-Code 17 02 01PAH folgend in eine Sonderabfalldeponie zu verfrachten.

      

      Map 13 Dämmmaterial aus Map 13 bedarf einer Entfernung durch Schadstoffsanierer im Rahmen der Richtlinien 55555 und ist mit dem LVA-Code 17 06 03X in eine Sonderabfalldeponie zu entsorgen.

      

      Map 14 Gussasphalt aus Map 14 muss von Schadstoffsanierern unter den Richtlinien 66666 bearbeitet werden und ist mit dem LVA-Code 17 03 01X in eine abfallendeponie für gefährlichen Bauschutt zu bringen.

      

      Map 15 Elektrokabel aus Map 15 kann durch instruierte Handwerker nach den Richtlinien 77777 zurückgebaut werden und unter dem LVA-Code 17 04 10 in einer Deponie für metallischen Bauschutt entsorgt werden.

      

      Map 16 Ziegelsplitt aus Map 16 soll durch instruierte Handwerker entsprechend der Richtlinien 88888 behandelt und unter dem LVA-Code 17 01 02 als Bauschuttdeponie abzuführen.

      

      Map 17 Asbesthaltige Spachtelmasse aus Map 17 erfordert Schadstoffsanierer, die die Richtlinien 99999 beachten und mit dem LVA-Code 17 06 05ASB in eine Sonderabfalldeponie zu invertieren.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer OG | VM-1 Staub Fenstersims |  |  |  |
| MaP-2 | Schlafzimmer OG | VM-2 Staubstempel Fenstersims |  |  |  |
| MaP-3 | Wohnzimmer EG | VM-1 Staub Fenstersims |  |  |  |
| MaP-4 | Wohnzimmer EG | VM-1 Staub Fenstersims |  |  |  |
| MaP-5 | Wohnzimmer EG | VM-1 Staub Fenstersims |  |  |  |
| MaP-6 | Wohnzimmer EG | VM-2 Staubstempel Fenstersims |  |  |  |
| MaP-7 | Garage UG | VM-3 Staubstempel Garagentor |  |  |  |