|  |  | Prz.Nr: 3185 Baujahr: 2015 DN: 396 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1020 Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Grund: | copypaste Waldhaus |

| Auftraggeber: | Adrian Fenner (COPYPASTE) | Rechnungsadresse: | DN 262 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Adrian Fenner (COPYPASTE) DN 262 |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2025-07-14 | Während Untersuchung anwesend: | Kallen Pascal |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 15 July 2025 |  |  |  |
| Kallen Pascal |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-19 | Villa Silvana 3004 Bad | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-21 | 1105 1105 | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-1 |  | Traffo | Asbestkissen | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Gang 1OG | Brandabschnitte | Verdacht auf Brandschutzplatte etc | Asbest | X |  |  |
| VB-4 | Gang UG | Rohrisolation | Verdacht auf FCKW | FCKW |  | X |  |
| VB-5 | Gang UG |  | bleihaltige Elektroisolationsrohre | Blei |  | X |  |
| VB-6 | Gang UG | Kühlzellendämmung | Verdacht auf FCKW | FCKW | X |  |  |
| VB-8 | Zigarrenlounge EG | Decke | Verputz | Asbest | X |  |  |
| VB-9 | Zigarrenlounge EG | Decke | Verkleidungsholz | Holzschutzmittel | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-19 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-21 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-1 | Asbestkissen |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-8 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-3 | Verdacht auf Brandschutzplatte etc |  | 3 | 84053, Trennung von Sanierer in Schwarzzone | 17 06 98 nk resp. 17 06 05 S |
| VB-4 | Verdacht auf FCKW |  |  | Am Stück in KVA | 17 06 03 S |
| VB-5 | bleihaltige Elektroisolationsrohre |  |  | Am Stück in Recycling | - |
| VB-6 | Verdacht auf FCKW |  |  | Am Stück in KVA | 17 06 03 S |
| VB-9 | Verkleidungsholz |  |  | Am Stück in KVA | 17 02 98 S |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-19 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-21 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 | Asbest festgebunden ggf. Asbest schwachgebunden | 17 06 98 nk resp. 17 06 05 S | Deponie Tyb B ggf Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-4 | schadstoffhaltige Dämmstoffe | 17 06 03 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-5 | bleihaltig | - | Metallrecycling | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-6 | schadstoffhaltige Dämmstoffe | 17 06 03 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-8 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-9 | problematische Holzabfälle | 17 02 98 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-19: Der Fliesenkleber in der Villa Silvana, Raum 3004, Bad, enthält Asbest und muss von Schadstoffsanierern entfernt werden. Die Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 sind einzuhalten und das Material ist mit dem lva code 17 06 05 S zu entsorgen.

      

      MaP-21: Der Fliesenkleber an der Wand in Raum 1105 enthält Asbest und soll durch Schadstoffsanierer entfernt werden. Die Sanierung erfolgt gemäss den Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 und das Material wird mit dem lva code 17 06 05 S entsorgt.

      

      VB-1: In einem Trafo wurden Asbestkissen gefunden, die durch Schadstoffsanierer beseitigt werden müssen. Die Entfernung erfolgt nach den Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 und das Material wird mit dem lva code 17 06 05 S entsorgt.

      

      VB-3: Im Gang des 1. Obergeschosses besteht Verdacht auf Asbest in einer Brandschutzplatte. Die Entfernung erfolgt durch instruierte Handwerker nach Richtlinie 84053, wobei eine Trennung von Sanierern in der Schwarzzone eingehalten wird. Das Material wird mit dem lva code 17 06 98 nk oder 17 06 05 S entsorgt.

      

      VB-4: Im Erdgeschoss des Gangs besteht bei einer Rohrisolation Verdacht auf FCKW, das am Stück in der KVA von instruierte Handwerker entsorgt wird. Der lva code hierfür ist 17 06 03 S.

      

      VB-5: Bleihaltige Elektroisolationsrohre wurden im Gang des Untergeschosses identifiziert und sollen ebenfalls durch instruierte Handwerker entfernt werden. Die Rohre werden am Stück dem Recycling zugeführt, ohne spezifischen lva code.

      

      VB-6: Im Gang des Untergeschosses besteht Verdacht auf FCKW in der Kühlzellendämmung, die am Stück in der KVA zu entsorgen ist. Dies geschieht ohne spezifischen lva code für eine Entsorgung.

      

      VB-8: In der Zigarrenlounge im Erdgeschoss wurde Asbest in der Deckenverputzung gefunden, der durch Schadstoffsanierer gemäss den Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 beseitigt werden muss. Die Entsorgung erfolgt mit dem lva code 17 06 05 S.

      

      VB-9: In der Zigarrenlounge im Erdgeschoss wurde bei der Deckenverkleidung Holz geschützt, das durch instruierte Handwerker entfernt werden soll. Die Entsorgung erfolgt am Stück in der KVA, gekennzeichnet mit dem lva code 17 02 98 S.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

Kallen Pascal

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad 1103 | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Bad 1103 | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-3 | 1103 1103 | VM-6 alter Teppichkleber |  |  |  |
| MaP-5 | 1105 1105 | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-6 | 1105 1105 | VM-5 Fassadenputz |  |  |  |
| MaP-7 | Gang UG | VM-8 Rohrisolation |  |  |  |
| MaP-4 | 1105 1105 | VM-4 Verputz und Tapete Wand |  |  |  |
| MaP-8 | Gang UG | VM-8 Rohrisolation |  |  |  |
| MaP-9 | Gang UG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Original Restaurant UG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Gang UG | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-13 | 1219 2.OG Bad | VM-17 Fliesenkleber Fliesen unter Fliesen |  |  |  |
| MaP-14 | 1103 1.OG WC | VM-18 Fliesenkleber 2.Lage Wand |  |  |  |
| MaP-15 | 1103 1.OG WC | VM-19 Fliesenkleber 2.Lage Boden |  |  |  |
| MaP-16 | 1103 1.OG Bad | VM-20 Fliesenkleber 2.Lage Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Belmont 5.OG Gang | VM-3 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-18 | Villa Silvana 3004 | VM-19 Fliesenkleber 2.Lage Boden |  |  |  |
| MaP-19 | Villa Silvana 3004 Bad | VM-21 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Villa Silvana 3004 Bad | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-21 | 1105 1105 | VM-21 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-22 | 1105 1105 | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-23 | 1222 1222 Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-24 | 1222 1222 Bad | VM-19 Fliesenkleber 2.Lage Boden |  |  |  |
| MaP-25 | 1222 1222 Bad | VM-3 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | 1222 1222 Bad | VM-2 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-27 | 1219 2.OG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  |
| VB-1 |  | VM-16 Asbestkissen Traffo |  |  |  |
| VB-2 | Bad 1103 | VM-3 Verputz Wand |  |  |  |
| VB-3 | Gang 1OG | VM-7 Verdacht auf Brandschutzplatte etc Brandabschnitte |  |  |  |
| VB-4 | Gang UG | VM-9 Verdacht auf FCKW Rohrisolation |  |  |  |
| VB-5 | Gang UG | VM-10 bleihaltige Elektroisolationsrohre |  |  |  |
| VB-6 | Gang UG | VM-11 Verdacht auf FCKW Kühlzellendämmung |  |  |  |
| VB-7 | Belmont 2004 | VM-12 umgebaut nach 1990 ganzes Zimmer 2004 |  |  |  |
| VB-8 | Zigarrenlounge EG | VM-13 Verputz Decke |  |  |  |
| VB-9 | Zigarrenlounge EG | VM-14 Verkleidungsholz Decke |  |  |  |