| aaaaa111 |  | Hohestrasse 237, 4104 Oberwil Prz.Nr: Baujahr: DN: 432 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Pablo Marti | Rechnungsadresse: | Storchenweg 9, 4104 Oberwil |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Pablo Marti Storchenweg 9, 4104 Oberwil |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 15 August 2025 |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-9 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-11 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-21 | Sauna UG | Wand und Becken | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Estrich DG | Elektrokasten | Faserzement/ LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Terrasse UG | Stützmauer | Eisenbahnschwellen | PAK |  | X |  |
| VB-3 | Pool UG | Boden/Wand | Fliesenkleber | Asbest | X |  |  |
| VB-4 | Cheminée EG | Cheminée | Faserzement/ LAP im Innern | Asbest | X |  |  |
| VB-5 | Fassade Dachstirn | Dach | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

Die Befunde auf dieser Tabelle dürfen ausschliesslich durch SUVA-anerkannte Schadstoffsanierer rückgebaut werden:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-9 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-11 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-21 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-3 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-2 | Eisenbahnschwellen |  |  | Am Stück in KVA | 17 02 98 |
| VB-5 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-9 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-11 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-21 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-2 | problematische Holzabfälle | 17 02 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-4 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-9  
Fliesenkleber aus dem Bad im Obergeschoss weist Asbest auf. Es muss von Spezialisten unter Einhaltung der Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 saniert und mit dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt werden.

      

      MaP-11  
Fliesenkleber aus dem Bad im Obergeschoss enthält Asbest und erfordert ebenfalls eine fachgerechte Sanierung. Dazu sind die Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 zu befolgen, und die Entsorgung erfolgt unter dem LVA Code 17 06 05 S.

      

      MaP-21  
Im Fliesenkleber der Wände und Becken der Sauna im Untergeschoss wurde Asbest nachgewiesen, der von erfahrenen Schadstoffsanierern entfernt werden muss. Für die Entsorgung sind die Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 und der LVA Code 17 06 05 S massgebend.

      

      VB-1  
Der Elektrokasten im Estrich des Dachgeschosses besteht aus asbesthaltigem Faserzement/LAP. Eine Sanierung durch spezialisierte Fachkräfte ist nötig, jedoch sind keine weiteren Entsorgungsinformationen angegeben.

      

      VB-2  
Eisenbahnschwellen aus der Stützmauer der Terrasse im Untergeschoss sind mit PAK belastet. Diese müssen vollständig in eine Kehrichtverwertungsanlage (KVA) verbracht werden, entsprechend dem LVA Code 17 02 98.

      

      VB-3  
Der Fliesenkleber an Boden und Wand des Pools im Untergeschoss wurde als Asbest-verdächtig eingestuft. Auch hier ist eine Schadstoffsanierung unter den Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 mit dem LVA Code 17 06 05 S erforderlich.

      

      VB-4  
Im Cheminée des Erdgeschosses wurde im Innern asbesthaltiger Faserzement/LAP identifiziert. Für die Entfernung ist eine gesonderte Schadstoffsanierung erforderlich, aber keine spezifischen Richtlinien oder Entsorgungscodes liegen vor.

      

      VB-5  
Faserzement auf der Dachstirn der Fassade zeigt Asbestbelastung und muss von instruierte Handwerker entfernt werden. Die Richtlinie 33031 ist zu nutzen, und der LVA Code für die Entsorgung lautet 17 06 98 nk.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad DG | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Bad DG | VM-2 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-3 | Geschoss DG | VM-3 Verputz/ Tapete Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Gang/Treppe DG | VM-4 Teppichkleber Boden |  |  |  |
| MaP-5 | Geschoss OG | VM-3 Verputz/ Tapete Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Geschoss OG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-7 | Schlafzimmer OG | VM-4 Teppichkleber Boden |  |  |  |
| MaP-8 | Bad OG | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Bad OG | VM-10 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-10 | Bad OG | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Bad OG | VM-10 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-12 | Küche EG | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Küche EG | VM-2 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Geschoss EG | VM-3 Verputz/ Tapete Wand |  |  |  |
| MaP-15 | Geschoss EG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  |
| MaP-16 | Zimmer EG | VM-4 Teppichkleber Boden |  |  |  |
| MaP-17 | Zimmer EG | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-18 | WC EG | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Küche UG | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Geschoss UG | VM-3 Verputz/ Tapete Wand |  |  |  |
| MaP-21 | Sauna UG | VM-11 Fliesenkleber Wand und Becken |  |  |  |
| MaP-22 | Garage EG | VM-3 Verputz/ Tapete Wand |  |  |  |
| MaP-23 | Fassade ganzes Gebäude | VM-3 Verputz/ Tapete Wand |  |  |  |
| MaP-25 | Garage EG | VM-14 Bodenanstrich Garagenboden grau |  | Miss N25.jpeg | Miss O25.jpeg |
| VB-1 | Estrich DG | VM-9 Faserzement/ LAP Elektrokasten |  |  |  |
| VB-2 | Terrasse UG | VM-6 Eisenbahnschwellen Stützmauer |  |  |  |
| VB-3 | Pool UG | VM-7 Fliesenkleber Boden/Wand |  |  |  |
| VB-4 | Cheminée EG | VM-12 Faserzement/ LAP im Innern Cheminée |  |  |  |
| VB-5 | Fassade Dachstirn | VM-13 Faserzement Dach braun |  |  |  |