| ${projekt-bild}aaaaa111 |  | Prz.Nr: 560 Baujahr: DN: 461 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1060 |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Markus Grepper | Rechnungsadresse: | 461 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Markus Grepper 461 |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2025-09-09 | Während Untersuchung anwesend: | Kallen Pascal |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 10 September 2025 |  |  |  |
| Kallen Pascal |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-9 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-11 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-13 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-14 | Bad EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-23 | Garage EG Türblatt | Türblatt | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| MaP-24 | Garage 2 EG Wand / Decke | Wand / Decke | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Estrich DG Wand | Wand | Asbestkarton | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Treppenhaus OG Wand | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-4 | Wohnzimmer OG Kachelofen | Kachelofen | Fasezement | Asbest | X |  |  |
| VB-6 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement | Asbest | X |  |  |
| VB-8 | Fassade EG-DG Wand | Fassade | Faserzement | Asbest | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

Die Befunde auf dieser Tabelle dürfen ausschliesslich durch SUVA-anerkannte Schadstoffsanierer rückgebaut werden:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-9 | Plattenkleber | 6m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-13 | Plattenkleber | 12m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-11 | (elastische) Bodenbeläge | 10 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-14 | (elastische) Bodenbeläge | 6 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-23 | Faserzement | 7 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| MaP-24 | Faserzement | 38 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-1 | Asbestkarton |  | 3 | 33064 | 17 06 05 S |
| VB-3 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-6 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-8 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-9 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-11 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-13 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-14 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-23 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-24 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-4 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-6 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-8 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-9: Plattenkleber aus der Küche im Erdgeschoss an der Wand enthält Asbest und wurde im Labor bestätigt. Die Sanierung erfolgt durch einen Schadstoffsanierer, wobei die Menge 6 Quadratmeter beträgt und die Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 eingehalten werden müssen. Der LVA-Code zur Entsorgung lautet 17 06 05 S.

      

      MaP-11: Der (elastische) Bodenbelag in der Küche im Erdgeschoss enthält Asbest, was im Labor bestätigt wurde. Instruierte Handwerker können das Material mit einer Menge von 10 unter Einhaltung der Richtlinien 33049 rückbauen. Der LVA-Code zur Entsorgung ist 17 06 98 nk.

      

      MaP-13: Plattenkleber im Bad im Erdgeschoss an der Wand enthält Asbest und wurde im Labor bestätigt. Diese Fläche von 12 Quadratmetern wird durch Schadstoffsanierer anhand der EKAS 6503 Kapitel 7 Richtlinien saniert und entsprechend dem LVA-Code 17 06 05 S entsorgt.

      

      MaP-14: Der (elastische) Bodenbelag im Bad im Erdgeschoss wurde im Labor positiv auf Asbest getestet. Instruierte Handwerker können diese 6 Quadratmeter Fläche unter Einhaltung der Richtlinien 33049 bearbeiten. Die Entsorgung erfolgt unter dem LVA-Code 17 06 98 nk.

      

      MaP-23: Faserzement aus der Garage im Erdgeschoss an der Türblatt wurde im Labor positiv auf Asbest getestet. Es wird durch instruierte Handwerker rückgebaut, wobei die Richtlinien 33031 einzuhalten sind. Die Entsorgung erfolgt mit dem LVA-Code 17 06 98 nk auf einer Deponie Typ B.

      

      MaP-24: Faserzement von der Garage 2 im Erdgeschoss an Wand und Decke enthält Asbest und wurde im Labor bestätigt. Instruierte Handwerker entfernen 38 Einheiten dieses Materials unter den Richtlinien 33031 und es wird mit dem LVA-Code 17 06 98 nk entsorgt.

      

      VB-1: Asbestkarton an der Wand im Estrich im Dachgeschoss wurde erweitert durch Experten untersucht und bestätigt. Instruierte Handwerker sanieren diesen Kartonplatte gemäß den Richtlinien 33064, der dabei entstehende Abfall wird unter dem LVA-Code 17 06 05 S entsorgt.

      

      VB-3: Faserzement im Treppenhaus im Obergeschoss, verbaut am Elektrotableau, zeigte im Zuge einer Untersuchung Asbest. Instruierte Handwerker können diesen fachgemäss sanieren und das Material wird gemäss den Richtlinien 33031 mit dem LVA-Code 17 06 98 nk entsorgt.

      

      VB-4: Im Wohnzimmer im Obergeschoss wurde im Kachelofen Faserzement mit Verdacht auf Asbest gefunden. Eine explizite Arbeitsfreigabe erfolgte noch nicht.

      

      VB-6: Faserzement im Wohnzimmer im Erdgeschoss im Kachelofen wurde mit überlegtem Asbestverdacht untersucht. Der Rückbau wird durch instruierte Handwerker gemäss Richtlinien 33031 durchgeführt, wobei keine Sanierungsangaben zur Menge existieren, jedoch die Entsorgung mit dem LVA-Code 17 06 98 nk erfolgt.

      

      VB-8: Die Fassade der Wand vom Erdgeschoss bis Dachgeschoss zeigt Faserzement mit Verdacht auf Asbest. Untersuchungen sind eingeleitet worden und das Material kann gemäss Richtlinien 33031 rückgebaut werden, wobei es mit dem LVA-Code 17 06 98 nk entsorgt wird.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

Kallen Pascal

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Estrich DG Kamin | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Küche OG Wand | VM-5 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Küche / Bad OG Boden | VM-6 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-4 | Küche / Bad OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-5 | Bad OG Wand | VM-8 (elastische) Wandbeläge Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Gang OG Boden | VM-9 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-7 | Gang OG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | Kachelofen OG Wand | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-14 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-15 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Küche EG Boden | VM-16 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-12 | Küche EG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-13 | Bad EG Wand | VM-19 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Bad EG Boden | VM-20 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-15 | Büro EG Decke | VM-21 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-16 | Treppenhaus / Gang EG Boden | VM-22 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-17 | Gang / WC EG Boden | VM-23 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-18 | Keller UG Wand | VM-24 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Waschküche UG Wand | VM-25 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Waschküche UG Decke | VM-26 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-21 | Garage EG Wand | VM-28 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-22 | Garage EG Decke | VM-29 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-23 | Garage EG Türblatt | VM-30 Faserzement Türblatt |  |  |  |
| MaP-24 | Garage 2 EG Wand / Decke | VM-31 Faserzement Wand / Decke |  |  |  |
| MaP-25 | Hühnerstall EG Welleternit | VM-32 Faserzement Dach |  |  |  |
| MaP-26 | Fassade EG-DG Wand | VM-34 Faserzement Fassade |  |  |  |
| VB-1 | Estrich DG Wand | VM-1 Asbestkarton Wand |  |  |  |
| VB-2 | Estrich DG Unterdach | VM-3 Faserzement Unterdach |  |  |  |
| VB-3 | Treppenhaus OG Wand | VM-4 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-4 | Wohnzimmer OG Kachelofen | VM-12 Fasezement Kachelofen |  |  |  |
| VB-5 | Gesammtes Haus UG- DG Wand | VM-13 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-6 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-18 Faserzement Kachelofen |  |  |  |
| VB-7 | Scheune EG- DG Wand / Decke | VM-27 Faserzement Wand / Boden |  |  |  |
| VB-8 | Fassade EG-DG Wand | VM-33 Faserzement Fassade |  |  |  |