| aaaaa111 |  | Luzernerstrasse 43, Neudorf, Switzerland Prz.Nr: 14 Baujahr: DN: 483 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1030 Wohnhaus mit Nebennutzung |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Rajmond Gojani | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Rajmond Gojani |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 02.10.2025 09:30 | Während Untersuchung anwesend: | Kallen Pascal |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 02 October 2025 |  |  |  |
| Kallen Pascal |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| MaP-7 | gesammtes Haus DG- UG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-10 | Reduit OG Wand / Boden | Boden / Wand | Cushio Vinyl | Asbest |  |  | X |
| MaP-12 | Bad OG Boden | Boden | Cushio Vinyl | Asbest |  |  | X |
| MaP-13 | Bad OG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-21 | Neben Stube EG Wand | Wand | Putz | Asbest |  |  | X |
| MaP-39 | Fassade EG-DG Wand | Fassade | Putz | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Estrich DG Decke | Brandschutz Beleuchtung | LAP | Asbest | X |  |  |
| VB-6 | Garage EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP | Asbest |  | X |  |
| VB-7 | Wohnzimmer OG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement | Asbest | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

Die Befunde auf dieser Tabelle dürfen ausschliesslich durch SUVA-anerkannte Schadstoffsanierer rückgebaut werden:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-21 | Putz | 16m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-39 | Putz | 160m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-1 | LAP | 3Stück | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| VB-6 | LAP |  | 3 | 33036 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Faserzement | 180 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| MaP-7 | Fensterkitt |  | 3 | 33039 - 33044 | 17 06 98 |
| MaP-13 | (elastische) Wandbeläge | 8 | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| VB-7 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-7 | Asbest festgebunden ggf. Asbest schwachgebunden | 17 06 98 | KVA ggf. Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-10 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-12 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-13 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-21 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-39 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-7 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-1 (Faserzement): Faserzement aus der Probe MaP-1, der unter dem Dach des Estrichs eingebaut ist, enthält Asbest. Dieser kann durch instruierte Handwerker unter Beachtung der Richtlinien 33031 rückgebaut werden und ist mit dem LVA-Code 17 06 98 nk auf einer Deponie des Typs B zu entsorgen.

      

      MaP-7 (Fensterkitt): Fensterkitt von allen Fensterflügeln im ganzen Haus, welcher Asbest enthält, sollte durch instruierte Handwerker entfernt werden. Dabei sind die Richtlinien 33039 - 33044 einzuhalten und die Entsorgung erfolgt mit dem LVA-Code 17 06 98.

      

      MaP-10 (Cushio Vinyl): Das Cushio Vinyl in Reduit im Obergeschoss, welches Asbest beinhaltet, muss als gefährlicher Abfall behandelt werden. Der Rückbau sollte durch Spezialisten erfolgen, obwohl keine spezifischen Sanierungsangaben in der vorliegenden Tabelle gemacht wurden.

      

      MaP-12 (Cushio Vinyl): Das im Badezimmer im Obergeschoss am Boden eingebaute Cushio Vinyl ist asbesthaltig. Eine fachgerechte Sanierung durch Fachleute ist verpflichtend, worüber jedoch keine detaillierten Sanierungsangaben hier vorliegen.

      

      MaP-13 ((elastische) Wandbeläge): Asbesthaltige elastische Wandbeläge aus dem Badezimmer im Obergeschoss werden von instruierte Handwerker gemäss den Richtlinien 33049 rückgebaut. Die Entsorgung erfolgt mit dem LVA-Code 17 06 98 nk in einer Deponie des Typs B.

      

      MaP-21 (Putz): Der Wandputz neben der Stube im Erdgeschoss enthält Asbest und erfordert eine Sanierung durch spezialisierte Schadstoffsanierer. Gerade hier gilt es, sich nach den Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 zu richten und die Entsorgung unter dem LVA-Code 17 06 05 S zu regeln.

      

      MaP-39 (Putz): Der asbesthaltige Fassadenputz im Bereich EG-DG muss unter Einhaltung der Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 durch Schadstoffsanierer entfernt werden. Die Entsorgung erfolgt mit dem LVA-Code 17 06 05 S.

      

      VB-1 (LAP): Die LAP im Estrich an der Decke, die als Brandschutz an der Beleuchtung eingesetzt sind, enthalten Asbest. Der Rückbau erfolgt durch spezialisierte Schadstoffsanierer unter den Vorgaben der Richtlinie 33036 und ist unter dem LVA-Code 17 06 05 S zu entsorgen.

      

      VB-6 (LAP): Das LAP im Elektrotableau der Garage im Erdgeschoss ist asbesthaltig und bedarf einer Entfernung durch Schadstoffsanierer. Diese müssen, gestützt auf die Richtlinien 33036, den LVA-Code 17 06 05 S beachten.

      

      VB-7 (Faserzement): Faserzement im Kachelofen des Wohnzimmers im Obergeschoss enthält Asbest. Durch instruierte Handwerker sollte er unter Beachtung der Richtlinien 33031 entfernt werden und ist mit dem LVA-Code 17 06 98 nk zu entsorgen.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

Kallen Pascal

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Estrich DG Unterdach | VM-1 Faserzement Unterdach |  |  |  |
| MaP-2 | Estrich DG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Treppenhaus DG - EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Treppenhaus DG - EG Decke | VM-5 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-5 | Waschküche / Büro DG Boden | VM-6 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-6 | Waschküche / Büro DG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-7 | gesammtes Haus DG- UG Fensterflügel | VM-8 Fensterkitt Fensterflügel |  |  |  |
| MaP-8 | Wohnzimmer / Küche OG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Wohnzimmer / Küche OG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-10 | Reduit OG Wand / Boden | VM-11 Cushio Vinyl Boden / Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Reduit OG Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-12 | Bad OG Boden | VM-13 Cushio Vinyl Boden |  |  |  |
| MaP-13 | Bad OG Wand | VM-14 (elastische) Wandbeläge Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Gang / Gästezimmer OG Boden | VM-15 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-15 | Gang / Gästezimmer OG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Gang / Gästezimmer OG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-17 | Gästezimmer alt OG Boden | VM-18 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-18 | Gästezimmer alt OG Decke | VM-19 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-19 | Gästezimmer OG Decke | VM-20 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-20 | Neben Stube EG Boden | VM-21 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-21 | Neben Stube EG Wand | VM-23 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-22 | Neben Stube EG Decke | VM-24 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-23 | WC EG Boden | VM-25 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-24 | WC EG Wand | VM-26 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-25 | Restaurant EG Wand | VM-27 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Restaurant EG Boden | VM-28 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-27 | Küche EG Decke | VM-29 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-28 | Küche EG Wand | VM-30 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-29 | Küche EG Boden | VM-31 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-30 | Treppenhaus UG Wand | VM-34 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-31 | Fassade EG-DG Wand | VM-35 Putz Fassade |  |  |  |
| MaP-32 | Fassade EG-DG Wand | VM-36 Putz Fassade |  |  |  |
| MaP-33 | Garage EG Wand | VM-39 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-34 | Werkstatt EG Wand | VM-40 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-35 | Garage EG Decke | VM-41 Faserzement Welleternit |  |  |  |
| MaP-36 | Estrich Haus OG Boden | VM-42 Cushio Vinyl Boden |  |  |  |
| MaP-37 | Ganzes Haus UG- DG Kamin | VM-43 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-38 | Wohnzimmer OG Wand | VM-45 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-39 | Fassade EG-DG Wand | VM-47 Putz Fassade |  |  |  |
| VB-1 | Estrich DG Decke | VM-2 LAP Brandschutz Beleuchtung |  |  |  |
| VB-2 | alle Gästezimmer neu OG Wand / Decke / Boden | VM-22 Putz Wand / Decke / Boden |  |  |  |
| VB-3 | Waschraum EG Elektrotableau | VM-32 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |
| VB-4 | Keller UG Wand /Decke | VM-33 Putz Wand / Decke |  |  |  |
| VB-5 | Ganzes Haus UG - DG Fallrohr | VM-37 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-6 | Garage EG Elektrotableau | VM-38 LAP Elektrotableau |  |  |  |
| VB-7 | Wohnzimmer OG Kachelofen | VM-44 Faserzement Kachelofen |  |  |  |
| VB-8 | gesammtes Haus DG- OG Wand / Decke / Boden | VM-46 Putze / Kleber Wand / Decke / Boden |  |  |  |