| aaaaa111 |  | Tschuggenstrasse 9B, Davos, Switzerland Prz.Nr: 1408 Baujahr: 1999 DN: 591 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: | 1020 Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Nadine Grätzer | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Nadine Grätzer |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 28.11.2025 08:22 | Während Untersuchung anwesend: | Kallen Pascal |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 01 December 2025 |  |  |  |
| Kallen Pascal |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-14 | Erdgeschoss Küche Wandschrank |  | LAP | Asbest |  |  | X |
| MaP-15 | Erdgeschoss Küche Wand | Küche | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-16 | Erdgeschoss Stube Cheminee | Cheminee | Asbestschnur | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Untergeschoss Heizraum Boden | Dichtung | Heizung | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Untergeschoss Gang Wand | Öltank | Brandschutztüren, -tore | Asbest | X |  |  |
| VB-3 | Erdgeschoss Küche Herd | FZ Platte | Herd | Asbest | X |  |  |
| VB-4 | Erdgeschoss Gang Cheminer | Dichtungen | Asbestschnüre | Asbest | X |  |  |
| VB-6 | Dachgeschoss Stube Cheminee | Dichtungen | Asbestschnüre | Asbest | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

Die Befunde auf dieser Tabelle dürfen ausschliesslich durch SUVA-anerkannte Schadstoffsanierer rückgebaut werden:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-14 | LAP | 2m² | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| MaP-15 | Fliesenkleber | 1m² | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-4 | Asbestschnüre |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7.6 | 17 06 05 S |
| VB-6 | Asbestschnüre |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7.6 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-16 | Asbestschnur | 1 | 3 | 84053 | 17 06 05 S |
| VB-1 | Heizung |  | 3 | 84053 | 17 06 01 S |
| VB-2 | Brandschutztüren, -tore |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-14 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-15 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-16 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Isolationsmaterial mit Schadstoffen | 17 06 01 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-4 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-6 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

MaP-14: LAP im Wandschrank der Küche im Erdgeschoss enthält Asbest und ist vom Labor bestätigt worden. Die Sanierung erfolgt durch Schadstoffsanierer nach den Richtlinien 33036, wobei 2 m² LAP unter dem lva code 17 06 05 S entsorgt werden.

      

      MaP-15: Fliesenkleber in der Küche im Erdgeschoss weist Asbest auf und wurde laborseitig bestätigt. Ein Schadstoffsanierer muss 1 m² nach den Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7 entfernen, mit einer Entsorgung unter dem lva code 17 06 05 S.

      

      MaP-16: Die Asbestschnur im Cheminée der Stube im Erdgeschoss ist asbesthaltig und wurde vom Labor geprüft. Instruierte Handwerker können die Sanierung nach den Richtlinien 84053 durchführen; die Entsorgung erfolgt unter dem lva code 17 06 05 S.

      

      VB-1: Im Heizraum des Untergeschosses befindet sich asbesthaltiges Dichtungsmaterial an der Heizung, was im Verdacht steht. Instruierte Handwerker dürfen die Heizung nach den Richtlinien 84053 sanieren und die Entsorgung erfolgt unter dem lva code 17 06 01 S.

      

      VB-2: Öltanks im Gang des Untergeschosses besitzen Brandschutztüren und -tore mit potenziellem Asbestverdacht. Diese können durch instruierte Handwerker nach den Richtlinien 33031 saniert werden und die Entsorgung erfolgt unter dem lva code 17 06 98 nk.

      

      VB-3: Die im Herd der Küche im Erdgeschoss eingesetzte FZ Platte steht im Asbestverdacht, wobei keine spezifischen Sanierungsdetails angegeben sind.

      

      VB-4: Asbestschnüre als Dichtungen im Gang-Cheminee des Erdgeschosses wurden laborseitig getestet und für asbestverdächtig befunden. Gemäss den Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7.6 erfolgen Sanierungen durch Schadstoffsanierer, wobei die Entsorgung unter dem lva code 17 06 05 S erfolgt.

      

      VB-6: Asbestschnüre als Dichtungen am Cheminee in der Stube im Dachgeschoss sind verdächtigt, Asbest zu enthalten. Der Rückbau erfolgt durch Schadstoffsanierer unter Berücksichtigung der Richtlinien EKAS 6503 Kap. 7.6, wobei keine spezifische Menge festgelegt ist. Die Entsorgung geschieht mit dem lva code 17 06 05 S.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

Kallen Pascal

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Untergeschoss Heizraum Wand | VM-1 Rohrisolation Leitung |  |  |  |
| MaP-2 | Untergeschoss Heizraum Wand | VM-2 Putze Wand |  |  |  |
| MaP-3 | Untergeschoss Heizraum Decke | VM-3 Leichtbauelemente Holzfaserplatzen |  |  |  |
| MaP-4 | Untergeschoss Gang Boden | VM-5 Fliesenkleber Marmorboden |  |  |  |
| MaP-5 | Untergeschoss Gang Sockelleiste | VM-6 Fliesenkleber Sockel |  |  |  |
| MaP-6 | Untergeschoss Gang Decke | VM-7 Putze Decke |  |  |  |
| MaP-7 | Untergeschoss Waschküche Boden | VM-9 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-8 | Untergeschoss Waschküche | VM-10 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Erdgeschoss Bad Wand | VM-10 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-10 | Erdgeschoss Schlafzimmer Boden | VM-11 Teppichkleber Teppich |  |  |  |
| MaP-11 | Erdgeschoss Gang Boden | VM-9 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-12 | Erdgeschoss Gang Sockel | VM-6 Fliesenkleber Sockel |  |  |  |
| MaP-13 | Erdgeschoss Gang Wand | VM-2 Putze Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Erdgeschoss Küche Wandschrank | VM-12 LAP |  |  |  |
| MaP-15 | Erdgeschoss Küche Wand | VM-18 Fliesenkleber Küche |  |  |  |
| MaP-16 | Erdgeschoss Stube Cheminee | VM-13 Asbestschnur Cheminee |  |  |  |
| MaP-17 | Erdgeschoss Gang Decke | VM-7 Putze Decke |  |  |  |
| MaP-18 | Dachgeschoss Stube Boden | VM-11 Teppichkleber Teppich |  |  |  |
| MaP-19 | Dachgeschoss Dachboden Wand | VM-2 Putze Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Aussen Erdgeschoss Wand | VM-2 Putze Wand |  |  |  |
| VB-1 | Untergeschoss Heizraum Boden | VM-4 Heizung Dichtung |  |  |  |
| VB-2 | Untergeschoss Gang Wand | VM-8 Brandschutztüren, -tore Öltank |  |  |  |
| VB-3 | Erdgeschoss Küche Herd | VM-14 Herd FZ Platte |  |  |  |
| VB-4 | Erdgeschoss Gang Cheminer | VM-15 Asbestschnüre Dichtungen |  |  |  |
| VB-5 | Dachgeschoss UG bis DG | VM-16 Faserzement Fallrohr |  |  |  |
| VB-6 | Dachgeschoss Stube Cheminee | VM-15 Asbestschnüre Dichtungen |  |  |  |
| VB-7 | Dachgeschoss Dachboden Wand | VM-17 KMF Isolation |  |  |  |