|  |  | Chatzensteig 346, 9313 Muolen 347 DN: 62 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Martin Bingesser 0798100156 martinbingesser@bluewin.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 29 December 2024 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Ganzes Haus DG Fenster Kitt | Fenster | Kitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-11 | Küche EG Wandplatten | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-12 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Estrich DG Wand | Faserzementplatten | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Estrich DG Räucherofen | Asbestschnüre | Brandschutztüren, -tore | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-11 | Plattenkleber | 6 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-12 | Plattenkleber | 17 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Kitt |  | 3 | 33043 | 17 06 98 nk |
| VB-1 | Faserzement | 2 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-2 | Brandschutztüren, -tore | 8 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-11 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-12 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Basierend auf dem vorliegenden Bericht empfehlen wir folgende Maßnahmen zur Beseitigung der Schadstoffvorkommen:

      
1. Asbeste in Fensterkitt und Plattenkleber: Die Proben MaP-2, MaP-11 und MaP-12 weisen auf Asbest in Fensterkitt und Plattenklebern hin. Da Asbest ein bekannter krebserregender Stoff ist, sollte die Entfernung durch spezialisierte Schadstoffsanierer erfolgen, wie bereits bei MaP-11 und MaP-12 vorgesehen. Die angewandten Richtlinien sind EKAS 6503 Kap. 7, was die Fachgerechtheit der Sanierung gewährleistet. Sorgen Sie dafür, dass alle betroffenen Materialien ordnungsgemäß gemäß dem LVA Code 17 06 05 S entsorgt werden.

      
2. Asbeste in Faserzementplatten und Brandschutztüren: Die Faserzementplatten (VB-1) und Asbestschnüre in Brandschutztüren (VB-2) sollen durch instruierte Handwerker entfernt werden. Diese Vorgehensweise ist angemessen, da Asbestfasern durch nicht-fachgerechte Handhabung freigesetzt werden können. Auch hier sollte die Entsorgung strikter Vorschriften unterliegen, wobei LVA Code 17 06 98 nk beachtet werden muss.

      
3. Weitere Überwachung und Präventionsmaßnahmen: Nach Abschluss der Sanierungen empfehlen wir eine umfassende Überprüfung der Umgebungsluftqualität zur Sicherstellung, dass keine Asbestfasern mehr freigesetzt werden. Darüber hinaus sollten regelmäßige Inspektionen durchgeführt werden, um jeglichen zukünftigen Schadstoffbefall frühzeitig zu identifizieren und zu behandeln.

      
Diese Empfehlungen sollen sicherstellen, dass alle Risiken effizient und sicher miniert werden, um die Gesundheit aller Bewohner und Nutzer der Gebäude zu schützen. Beachten Sie, dass alle Sanierungsarbeiten von qualifizierten Fachleuten mit geeigneten Schutzmaßnahmen durchgeführt werden.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Estrich DG | VM-1 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Ganzes Haus DG | VM-2 Kitt Fenster |  |  |  |
| MaP-3 | Estrich Treppenhaus | VM-3 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Estrich DG | VM-7 Rohrbandage Wasserrohre |  |  |  |
| MaP-5 | Gang OG | VM-8 Putz Kamin |  |  |  |
| MaP-6 | WC/ Dusche / Gang EG | VM-12 (elastische) Bodenbeläge Boden rot |  |  |  |
| MaP-7 | WC/ Dusche / Gang EG | VM-13 Klebstoffe Wanverkleidung |  |  |  |
| MaP-8 | Vorratsraum EG | VM-14 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Küche EG | VM-15 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-10 | Küche EG | VM-16 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Küche EG | VM-17 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Küche EG | VM-18 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-13 | Küche EG | VM-19 Plattenkleber Wand rot |  |  |  |
| MaP-14 | Wohnzimmer EG | VM-20 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-15 | WC/ Dusche / Gang EG | VM-22 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-16 | Ganzes Haus EG | VM-23 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Estrich DG | VM-5 Faserzement Faserzementplatten |  |  |  |
| VB-2 | Estrich DG | VM-6 Brandschutztüren, -tore Asbestschnüre |  |  |  |
| VM-3 | Gang OG | VM-9 Faserzement /Asbestkarton Elektrotableau |  |  |  |
| VM-4 | Ganzes Haus DG, OG, EG, UG | VM-10 Elektro Blei Röhren Wand / Decke |  |  |  |
| VM-5 | Gang EG | VM-11 Leichtbauelemente Elektrotableau |  |  |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG | VM-21 Brandschutzklappen Kachelofen |  |  |  |