|  |  | Kirchlistrasse 4B, 9010 St. Gallen f5729 DN: 64 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: | Grund |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Markus Wellstein +41795825067 Wellstone@gmx.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 03 January 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Empfehlung

Empfehlung für den Abschlussbericht zur Bauschadstoffsanierung
      

      
Nach einer gründlichen Durchsicht der bereitgestellten Tabellen und Daten empfehle ich die Einleitung folgender Sanierungsmaßnahmen:

      
1. Sanierung durch zertifizierte Schadstoffsanierer:
      
   Aufgrund der identifizierten Schadstoffe und deren potentielle Gesundheitsrisiken, insbesondere in Bereichen mit hoher Schadstoffkonzentration, wie z.B. Asbest, PCB oder schwermetallhaltige Lacke, ist es essenziell, diese durch speziell ausgebildete Schadstoffsanierer zu entfernen. Diese Experten sind nicht nur mit den geltenden Sicherheitsvorschriften und -richtlinien vertraut, sondern verfügen auch über das notwendige Equipment und die Erfahrung, um eine effektive und sichere Entfernung zu gewährleisten.

      
2. Sanierung durch instruierte Handwerker:
      
   In weniger kritischen Bereichen, wo die Schadstoffbelastung geringer ist und die Materialien einfacher zu handhaben sind, können instruierte Handwerker eingesetzt werden. Diese sollten jedoch eine entsprechende Schulung erhalten, um sicher mit den Materialien umzugehen und die spezifischen Richtlinien zu befolgen, welche für die jeweilige Schadstoffart und -menge gelten.

      
Es ist essenziell, dass bei allen Sanierungsarbeiten die entsprechenden DKS- (Dichtekontrollsysteme) und LVA-Richtlinien (Luftverhältnisanalyse) eingehalten werden, um die Sicherheit für alle beteiligten Personen zu gewährleisten und eine erfolgreiche Schadstoffbeseitigung zu dokumentieren.

      
Abschließend möchte ich betonen, dass die stringente Einhaltung aller vorgeschriebenen Protokolle und Sicherheitsrichtlinien unerlässlich ist, um den Erfolg der Bauschadstoffsanierung zu sichern und jegliche Gefährdung für die Gesundheit der Bewohner und Arbeiter zu vermeiden. Eine regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der Fortschritte sollte Teil der Maßnahmen sein, um die Einhaltung der Standards zu gewährleisten.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad OG | VM-1 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-2 | Bad OG | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-3 | WC / Dusche OG | VM-3 Pattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-4 | WC / Dusche OG | VM-4 plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-5 | WC / Dusche OG | VM-5 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Küche OG | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Küche OG | VM-7 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-8 | Küche OG | VM-8 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Küche OG | VM-9 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-10 | Wohnzimmer / Schlafzimmer OG | VM-10 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Wohnzimmer / Schlafzimmer OG | VM-11 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-12 | Wohnzimmer / Schlafzimmer OG | VM-12 Teppichkleber Boden |  |  |  |
| MaP-13 | Gang OG | VM-13 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Gang OG | VM-14 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-15 | WC / Dusche OG | VM-15 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-16 | Bad OG | VM-16 Putz Decke |  |  |  |
| KP-1 | Küche OG | VM-17 Asbestfasern Ablage Küche |  |  |  |
| KP-2 | Schlafzimmer OG | VM-18 Asbestfasern Spühlkastendeckel |  |  |  |
| KP-3 | Wohnzimmer OG | VM-19 Asbestfasern Ablage Cheminée |  |  |  |
| KP-4 | Schlafzimmer OG | VM-20 Asbestfasern Fenstersimms |  |  |  |
| KP-5 | Gang OG | VM-21 Asbestfasern Tumbler |  |  |  |