|  |  | Projektinformationen 65 / Loft 37 Konstanzerstrasse 37, 8280 Kreuzlingen DN: 65 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Jose Yablonka | Rechnungsadresse: | Konstanzerstrasse 37, 8280 Kreuzlingen, Schweiz |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: |  |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 30 December 2024 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-10 | Badezimmer OG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-11 | Fassade DG/OG/EG Wand | Wand | Faserzement | Asbest |  |  | X |
| MaP-23 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-31 | Laden EG Boden | Boden | Plattenkleber | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Technikraum Keller Lüftungsanlage | Lüftungsagregat | Brandschutzklappen | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Fassade EG / Garage Wand | Dach | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-10 | Plattenkleber | 18 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-23 | Plattenkleber | 35 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-31 | Plattenkleber | 33 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-1 | Brandschutzklappen | 4 | 3 | EKAS 6503 Kap. 7.6 geringer Umfang | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-11 | Faserzement | 50 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-2 | Faserzement | 50 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-10 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-11 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-23 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-31 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Empfehlung für den Abschlussbericht:

      
Basierend auf den vorliegenden Daten empfehlen wir eine umfassende Sanierung der betroffenen Gebäudeteile mit besonderem Augenmerk auf die festgestellten Asbestvorkommen. Asbest wurde an mehreren Stellen identifiziert, darunter im Plattenkleber in Badezimmern, Fassaden und Böden, sowie in Faserzement an Außenbereichen und Dachstrukturen.  

      
1. Plattenkleber (Asbesthaltig): 
   - In Bereichen wie dem Badezimmer (MaP-10), WC (MaP-23) und dem Ladenboden (MaP-31) wurde Asbest in den Plattenklebern festgestellt. Da dieser Kleber gegenwärtig in bedeutenden Mengen vorhanden ist (z.B. 18 kg im Badezimmer und 33 kg im Ladenboden), empfehlen wir, dass lizenzierte Schadstoffsanierer diese Bereiche gemäß den Richtlinien der EKAS 6503 Kapitel 7 sanieren, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.

      
2. Faserzement (Asbesthaltig):
      
   - Asbest wurde auch in Faserzementmaterialien auf der Fassade und im Dach identifiziert (MaP-11, VB-2). Diese Materialien sollten von instruierten Handwerkern sicher entfernt werden, da die Arbeiten gemäß den Vorgaben von 33031 erfolgen sollten und eine ordnungsgemäße Entsorgung (LVA Code 17 06 98 nk) sichergestellt sein muss.

      
3. Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen:
      
   - Im Technikraum wurden die Brandschutzklappen als asbestbelastet identifiziert (VB-1). Aufgrund der geringeren Menge (4 Stück) empfehlen wir hier ebenfalls die Beauftragung von qualifizierten Schadstoffsanierern zur Beseitigung.

      
Insgesamt ist eine koordinierte Vorgehensweise durch spezialisierte Fachkräfte notwendig, um die Asbestbelastungen sicher und effizient zu entfernen. Dies reduziert potenzielle Gefahren für die Gesundheit der Gebäudenutzer und minimiert langfristig Umwelt- und Haftungsrisiken. Eine ständige Überwachung und Einhaltung der jeweils gültigen Richtlinien sind für den Erfolg dieser Maßnahmen unerlässlich.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gang / Treppenhaus DG/ OG /EG | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Dusche DG | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-3 | Dusche DG | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Schlafzimmer DG | VM-5 Teppichkleber Boden |  |  |  |
| MaP-5 | Schlafzimmer DG | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Schlafzimmer DG | VM-7 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-7 | WC DG | VM-8 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-8 | Küche OG | VM-9 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-9 | Küche OG | VM-10 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-10 | Badezimmer OG | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Fassade DG/OG/EG | VM-12 Faserzement Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Fassade DG/OG/EG | VM-13 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Wohnzimmer OG | VM-14 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-14 | Flachdach OG | VM-15 Abdichtungsbahn Boden |  |  |  |
| MaP-15 | WC OG | VM-16 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-16 | Büro EG | VM-17 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Büro EG | VM-18 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-18 | Bar / Restaurant EG | VM-19 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-19 | Bar / Restaurant EG | VM-20 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-20 | Bar / Restaurant EG | VM-21 Putze Decke |  |  |  |
| MaP-21 | Gang EG | VM-22 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-22 | Gang EG | VM-23 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-23 | WC EG | VM-24 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-24 | WC EG | VM-25 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-25 | Séparée EG | VM-26 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-26 | Séparée EG | VM-27 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-27 | Technikraum Keller | VM-28 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-28 | Gang Keller | VM-29 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-29 | Garage EG | VM-31 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-30 | Fassade EG / Garage | VM-32 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-31 | Laden EG | VM-34 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-32 | WC EG | VM-35 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-33 | Laden EG | VM-36 Putz Wand |  |  |  |
| VB-1 | Technikraum Keller | VM-30 Brandschutzklappen Lüftungsagregat |  |  |  |
| VB-2 | Fassade EG / Garage | VM-33 Faserzement Dach |  |  |  |