|  |  | Zopfstrasse 18, 8965 Berikon 132 DN: 66 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Natalie Leinweber 0764320696 natalie.leinweber@hotmail.com |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 03 January 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

# Grundlagen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB und PAK . Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-13 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Keller UG Decke | Decke | Asbestkarton | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Keller UG elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-13 | (elastische) Bodenbeläge | 6 | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |
| VB-1 | Asbestkarton | 1 | 3 | 33064 | 17 06 05 S |
| VB-2 | Faserzement | 1 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-13 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Basierend auf den vorliegenden Daten empfehlen wir folgende Maßnahmen für die Schadstoffsanierung:

      
1. Asbest in elastischen Bodenbelägen (MaP-13) in der Küche im Erdgeschoss:
      
   Die Probe MaP-13 wurde positiv auf Asbest in elastischen Bodenbelägen getestet. Aufgrund der potenziellen Gesundheitsrisiken, die von Asbest ausgehen, ist eine Sanierung angezeigt, die gemäß den Richtlinien durch instruierte Handwerker erfolgen soll. Die gezogene Menge von 6 Einheiten muss unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen (LVA Code 17 06 98 nk) entfernt und entsorgt werden.

      
2. Asbestkarton an der Decke (VB-1) im Keller:
      
   Die Probe VB-1 zeigt das Vorkommen von Asbest in der Decke des Kellers an. Hier ist ebenfalls eine umgehende Sanierung notwendig. Die Entfernung der erfassten 1 Einheit sollte durch erfahrene Handwerker erfolgen, um die Exposition gegenüber Asbestfasern zu minimieren. Hierfür ist der LVA Code 17 06 05 S anzuwenden, was die Notwendigkeit spezieller Schutzmaßnahmen unterstreicht.

      
3. Faserzement im Elektrotableau (VB-2) im Keller:
      
   Die Probe VB-2 identifiziert das Vorhandensein von asbesthaltigem Faserzement. Auch hier wird eine Entfernung durch instruierte Handwerker empfohlen, wobei 1 Einheit unter Beachtung der Sicherheitsvorgaben (LVA Code 17 06 98 nk) saniert werden muss.

      
In allen Fällen ist die Berücksichtigung der DKS (Dichtheit, Kontrolle, Sicherheit) mit der Stufe 3 unabdingbar, um sicherzustellen, dass keine lebensgefährdenden Asbestfasern freigesetzt werden. Weiterhin empfehlen wir, dass alle Sanierungsmaßnahmen strukturiert und gründlich dokumentiert werden, um sowohl den gesetzlichen Anforderungen zu genügen als auch zukünftige Gebäudeanalysen zu erleichtern. Eine Nachkontrolle nach Abschluss der Sanierung sollte ebenfalls eingeplant werden, um eine restlose Entfernung der identifizierten Schadstoffe zu gewährleisten.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer DG | VM-15 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-2 | Gang, Treppenhaus DG | VM-16 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-3 | Gang, Treppenhaus DG | VM-17 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-4 | Bad OG | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-5 | Bad OG | VM-2 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-6 | Gang, Treppenhaus OG | VM-3 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-7 | Gang, Treppenhaus OG | VM-4 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-8 | alle Schlafzimmer/ Gang / Bad OG | VM-5 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-9 | Saal OG | VM-6 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-10 | WC EG | VM-7 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-11 | Küche EG | VM-8 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-12 | Küche EG | VM-9 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-13 | Küche EG | VM-10 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-14 | Ganzes Haus DG, OG, EG, UG | VM-11 Fensterkitt Fenster |  |  |  |
| MaP-15 | Heizraum EG | VM-12 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-16 | Gang / ,Entree EG | VM-13 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-17 | Terrasse EG | VM-14 Holzwolle-Lauchtbauplatte Decke |  |  |  |
| MaP-18 | Keller UG | VM-18 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-19 | Keller UG | VM-19 technisches Textil Rohrbandagen |  |  |  |
| MaP-20 | Garage EG | VM-22 Putz Wand / Decke |  |  |  |
| VB-1 | Keller UG | VM-20 Asbestkarton Decke |  |  |  |
| VB-2 | Keller UG | VM-21 Faserzement Elektrotableau |  |  |  |