|  |  | Lindenstrasse 10 1260 DN: 79 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: | Umbau |

| Auftraggeber: |  | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Ken Benson 0792238010 |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2024-12-27 | Während Untersuchung anwesend: | Pascal Kallen |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 29 January 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |
| Pascal Kallen |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-23 | Küche DG | Küchenrückwand | braun | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Estrich DG | Ersatzplatten | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Dach DG | Dach | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Dach Dach |  | Bleihaltige Abdichtung | bleihaltig |  | X |  |
| VB-4 | Kamin Dach | Kamin | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-5 | Estrich DG | Elektroisolationsrohre | bleihaltig | bleihaltig |  | X |  |
| VB-6 | Treppenhaus jedes Stockwerk | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-7 | Tankraum UG | Tank | Dichtungsring | Asbest PCB | X | X |  |
| VB-8 | Küche alle | Spühlbecken | Antidröhnbeschichtung | Asbest |  | X |  |
| VB-10 | innen und aussen ganzes Haus | Konstruktion- und Verkleidung | behandeltes Holz | Holzschutzmittel | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-8 | Antidröhnbeschichtung | 8 | 3 | 84053 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-23 | braun |  | 3 | 0 | 0 |
| VB-1 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-2 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-3 | Bleihaltige Abdichtung |  |  | - |  |
| VB-4 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-5 | bleihaltig |  |  | - | - |
| VB-6 | Faserzement | 4 | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-10 | behandeltes Holz |  |  | - | 17 02 98 S |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-23 | 0 | 0 | 0 | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-3 | bleihaltig |  | Metallrecycling | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-4 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-5 | bleihaltig | - | Mettallrecycling | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-6 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-7 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-8 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E oder Schmelzerei | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-10 | problematische Holzabfälle | 17 02 98 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Empfehlung zum Abschluss des Kundenberichts
      

      
Auf Basis der durchgeführten Untersuchungen und der bereitgestellten Ergebnisse bezüglich der Bauschadstoffvorkommen im Gebäude, empfehlen wir die nachfolgend beschriebenen Sanierungsmaßnahmen:

      
1. Asbesthaltige Materialien: 
   - *Küchenrückwand, Ersatzplatten, Dach, Kamin, Elektrotableau, Dichtungsringe:* Die Proben VB-1, VB-2, VB-4, und VB-6 wurden als asbesthaltig bestätigt. Diese sollten gemäß der Richtlinie 33031 von instruierte Handwerkern sachgemäß entfernt werden. 
   - *Antidröhnbeschichtung im Spülbecken:* Die Proben VB-8 erfordern eine Entsorgung durch einen Schadstoffsanierer mit besonderem Augenmerk auf die Richtlinien 84053. 

      
2. Bleihaltige Abdichtungen und Elektroisolationsrohre:
      
   - *Dach und Estrich:* Für die Proben VB-3 und VB-5, welche bleihaltige Materialien enthalten, empfehlen wir vorsichtige Entfernung und Entsorgung durch qualifizierte Fachkräfte. Zwar wurde hierfür keine spezifische Anweisung in den Sanierungstabellen gegeben, sollten jedoch Rücksprache mit einem Sachverständigen gehalten werden für eine korrekte und sichere Handhabung.

      
3. Holzschutzmittel im behandelten Holz:
      
   - *Konstruktion- und Verkleidung:* Da für die Probe VB-10 mit Verdacht auf Holzschutzmittel keine spezifische Sanierempfehlung bereitgestellt wurde, sollte hier eine weitere Untersuchung durch einen Schadstoffexperten erfolgen, um geeignete Sanierungsverfahren festzulegen.

      
4. PCB in Dichtungsringen im Tankraum:
      
   - Die Proben aus dem Tankraum erfordern aufgrund der PCB-Belastung eine spezialisierte Behandlung und Entsorgung unter Berücksichtigung der geltenden Umweltvorschriften.

      
Zusammenfassend sollten alle Sanierungsmaßnahmen im Rahmen eines umfassenden Schadstoffmanagementplans koordiniert werden, um die Gesundheits- und Umweltsicherheit zu gewährleisten. Es wird dringend empfohlen, weitere spezialisierte Fachberatung in Anspruch zu nehmen, um sämtliche Arbeiten mit größtmöglicher Sicherheit und Effizienz durchzuführen. 

      
Wir stehen Ihnen für Rückfragen und zur Koordination der nächsten Schritte jederzeit gerne zur Verfügung.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | WC Treppenhaus DG | VM-5 Verputz Wand , Decke weiss |  |  |  |
| MaP-2 | Treppenhaus UG bis DG | VM-8 Verputz Wände weiss |  |  |  |
| MaP-3 | Treppenhaus Decke / DG | VM-9 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| PCB-1 | Kellerboden UG | VM-11 Bodenanstrich Kellerboden grau |  |  |  |
| MaP-4 | Bad EG | VM-13 Fliesenkleber Wand braun |  |  |  |
| MaP-5 | Bad EG | VM-14 Verputz Wand , Decke weiss |  |  |  |
| MaP-6 | Küche EG | VM-15 Fliesenkleber Küchenrückwand beige |  |  |  |
| MaP-7 | Küche EG | VM-16 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-8 | Küche EG | VM-17 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-9 | Wohnbereich EG | VM-18 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-10 | Schlafzimmer EG | VM-19 Kleber von früherem Belag Boden braun |  |  |  |
| MaP-11 | Schlafzimmer EG | VM-20 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-12 | Fassade EG | VM-21 Fassadenputz braun |  |  |  |
| MaP-13 | Bad 1.OG | VM-13 Fliesenkleber Wand braun |  |  |  |
| MaP-14 | Bad 1.OG | VM-24 Klinkerplatten mit Kleber Boden gelb |  |  |  |
| MaP-15 | Küche 1.OG | VM-25 Fliesenkleber Küchenrückwand rot |  |  |  |
| MaP-16 | Fesnteranschlag ganzes Haus | VM-26 Anschlagkitt Fensterrahmen weiss beige |  |  |  |
| MaP-17 | Küche 1.OG | VM-27 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-18 | Wohnbereich 1.OG | VM-28 Plattenkleber Biden rot |  |  |  |
| MaP-20 | Fassade OG | VM-21 Fassadenputz braun |  |  |  |
| MaP-19 | Fenstebänke ganzes Haus | VM-30 Plattenkleber Fensterbank schwarz |  |  |  |
| MaP-21 | Bad DG | VM-31 Fliesenkleber Wand weiss |  |  |  |
| MaP-22 | Bad DG | VM-32 Verputz Wand , Decke weiss |  |  |  |
| MaP-23 | Küche DG | VM-33 braun Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-24 | Küche DG | VM-34 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-25 | Küche EG / links | VM-36 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-26 | Küche EG / links | VM-37 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-27 | Küche EG / links | VM-38 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-28 | Küche EG / links | VM-39 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-29 | Gang EG / links | VM-40 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-30 | Gang EG / links | VM-41 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-31 | Gang EG / links | VM-42 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-32 | Bad EG / links | VM-43 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-33 | Bad EG / links | VM-44 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-34 | Bad EG / links | VM-45 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-35 | Beide Schlafzimmer EG / links | VM-46 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |
| MaP-36 | Wohnzimmer / Esszimmer EG / links | VM-47 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| MaP-37 | Wohnzimmer EG / links | VM-48 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-38 | Wohnzimmer EG / links | VM-49 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-39 | Küche OG / links | VM-50 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-40 | Küche OG / links | VM-51 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-41 | Küche OG / links | VM-52 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-42 | Küche OG / links | VM-53 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-43 | Gang OG / links | VM-54 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-44 | Gang / Esszimmer OG / links | VM-55 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-45 | Gang / Esszimmer OG / links | VM-56 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-46 | Bad OG / links | VM-57 Plattenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-47 | Bad OG / links | VM-58 Plattenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-48 | Bad OG / links | VM-59 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-49 | Bad OG / links | VM-60 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-50 | Wohnzimmer OG / links | VM-61 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| MaP-51 | Wohnzimmer OG / links | VM-62 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-52 | Wohnzimmer OG / links | VM-63 Putz Decke |  |  |  |
| MaP-53 | Beide Schlafzimmer DG | VM-65 Putz Wand |  |  |  |
| MaP-54 | Beide Schlafzimmer DG | VM-68 |  |  |  |
| MaP-55 | Garage UG | VM-66 Putz Decke |  |  |  |
| VB-1 | Estrich DG | VM-1 Faserzement Ersatzplatten grau |  |  |  |
| VB-2 | Dach DG | VM-7 Faserzement Dach grau |  |  |  |
| VB-3 | Dach Dach | VM-2 Bleihaltige Abdichtung |  |  |  |
| VB-4 | Kamin Dach | VM-3 Faserzement Kamin braun |  |  |  |
| VB-5 | Estrich DG | VM-4 bleihaltig Elektroisolationsrohre grau |  |  |  |
| VB-6 | Treppenhaus jedes Stockwerk | VM-10 Faserzement Elektrotableau grau |  |  |  |
| VB-7 | Tankraum UG | VM-12 Dichtungsring Tank weiss |  |  |  |
| VB-8 | Küche alle | VM-22 Antidröhnbeschichtung Spühlbecken grau |  |  |  |
| VB-9 | Schlafzimmer 1.OG | VM-35 (elastische) Bodenbeläge Zimmerboden braun |  |  |  |
| VB-10 | innen und aussen ganzes Haus | VM-29 behandeltes Holz Konstruktion- und Verkleidung diverse Farben |  |  |  |
| VB-11 | Beide Zimmer DG | VM-64 Klebstoffe Boden |  |  |  |
| VB-12 | Garage UG | VM-67 Leichtbauelemente Wand |  |  |  |