|  |  | ABZ Prz.Nr: 373* Baujahr: DN: 87 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Remi Kummer | Rechnungsadresse: | ABZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Remi Kummer ABZ |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung | 2025-03-07 | Während Untersuchung anwesend: | Kallen Pascal |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Ems, 15 May 2025 |  |  |  |
| Kallen Pascal |  |  |  |

Asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Reiner Verdachtsmoment |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | 74 rechts EG Bad | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-3 | 74 rechts EG Bad | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-5 | 74 rechts EG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-7 | 74 EG Küche | Wand | Verputz | Asbest |  |  | X |
| MaP-8 | 74 rechts EG Küche |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber | Asbest |  |  | X |
| VB-2 | alle Wohnungen jede Küche |  | FL-Leuchte | PCB Quecksilber | X |  |  |
| VB-1 | alte Herde jede Küche | Herd | Brandschutzplatte | Asbest | X |  |  |
| MaP-17 | 74 links EG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-18 | 74 links EG Küche | Küchenboden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber | Asbest |  |  | X |
| VB-3 | Spühlbecken jede Küche | Spühlbecken | Antidröhnbelag | PAK |  | X |  |
| MaP-21 | 74 links EG Bad | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-22 | 74 links EG Bad | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-25 | 74 links EG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-32 | 76 links 1.OG Küche |  | Cushion Vinyl mit Karton | Asbest |  |  | X |
| MaP-39 | 76 links 1.OG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-53 | 76 rechts 1.OG Küche |  | Cushion Vinyl mit Karton | Asbest |  |  | X |
| MaP-61 | 78 rechts 1.OG Bad | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-63 | 78 rechts 1.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-67 | 78 rechts 1.OG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-72 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer | Verputz | Decke | Asbest |  |  | X |
| MaP-75 | 78 DG Estrich | Estrichfenster | Fensterkitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-79 | 78 UG Kellerfenster |  | Fensterkitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-83 | 3 links 3.OG Bad | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-84 | 3 links 3.OG Bad | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-87 | 3 links 3.OG Gang/ Küche |  | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-89 | 3 links 3.OG Gang | Verputz | Decke | Asbest |  |  | X |
| MaP-90 | 3 links 3.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-98 | 3 rechts 3.OG Bad | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-99 | 3 rechts 3.OG Bad | Wand | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-105 | 78 links 2.OG Bad | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-109 | 78 links 2.OG Küche |  | Cushion Vinyl mit Karton | Asbest |  |  | X |
| MaP-121 | 1 links 4.OG Küche |  | Cushion Vinyl mit Karton | Asbest |  |  | X |
| MaP-126 | 1 links 4.OG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-132 | 1 rechts 4.OG Küche | Küchenboden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| VB-4 | ganzes Gebäude alle Stockwerke | innen-, aussen | behandeltes Holz | Holzschutzmittel | X |  |  |
| VB-5 | alle Fensterrahmen alle Stockwerke | Fensterrahmen | Anschlagkitt | Asbest | X |  |  |
| VB-6 | Alle Balkongeländer 1.-4.OG | Balkonbrüstung und Blumentöpfe | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-7 | Elektrotableau in Wandschrank jede Wohnung | Elektrotableau | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-10 | 76 links 1.OG | Elekrroisolationsrohre | bleihaltige | bleihaltig |  | X |  |
| VB-9 | 78 UG | Wasserleitungen | Rohrisolation | FCKW | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-3 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-5 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-7 | Verputz |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-8 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-1 | Brandschutzplatte |  | 3 | 33036 | 17 06 05 S |
| MaP-17 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-18 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-21 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-22 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-25 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-32 | Cushion Vinyl mit Karton |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-39 | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-53 | Cushion Vinyl mit Karton |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-61 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-63 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-83 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-84 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-87 | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-90 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-98 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-99 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-105 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-109 | Cushion Vinyl mit Karton |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-121 | Cushion Vinyl mit Karton |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-126 | (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-3 | Antidröhnbelag |  |  | 33106 | 17 03 03 S |
| MaP-67 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| MaP-75 | Fensterkitt |  | 3 | 33042 | 17 06 98 |
| MaP-79 | Fensterkitt |  | 3 | 33042 | 17 06 98 |
| MaP-132 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33049 | 17 06 98 nk |
| VB-4 | behandeltes Holz |  |  | - | 17 02 98 S |
| VB-5 | Anschlagkitt |  | 3 | 33044 | 17 06 98 nk |
| VB-6 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-7 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-10 | bleihaltige |  |  | Am Stück in Recycling |  |
| VB-9 | Rohrisolation |  |  | Am Stück in KVA | 17 06 03 [S] |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-3 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-5 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-7 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-8 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-2 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-1 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-17 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-18 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-3 | teerhaltige Abfälle >1000mg/ kg | 17 03 03 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-21 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-22 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-25 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-32 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-39 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-53 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-61 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-63 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-67 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-72 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-75 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-79 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-83 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-84 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-87 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-89 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-90 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-98 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-99 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-105 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-109 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-121 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-126 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |
| MaP-132 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-4 | problematische Holzabfälle | 17 02 98 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-5 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | zert. KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-6 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-7 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-10 | Bleihaltig |  | Metallrecycling | Wird durch Sanierer definiert |  |
| VB-9 | FCKW-haltige Dämmung | 17 06 03 [S] | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |

# Empfehlung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gem. Bauarbeitenverordnung eine Melde-pflicht für den Rückbau asbesthaltiger Materialien mit grossem Faserfreisetzungs-potenzial besteht. In der Regel wird diese Meldung direkt vom Sanierer vorgenommen. Asbesthaltige Materialien müssen gemäss Vorschrift doppelt staubdicht verpackt und gekennzeichnet transportiert werden, um eine Freisetzung von Fasern zu verhindern. Die Entsorgung erfolgt ausschliesslich in dafür zuge-lassenen Anlagen gemäss den Vorgaben der VVEA und interkantonaler Richtlinien.

Empfehlungen für den Abschluss des Kundenberichts:
      

      
1. Fliesenkleber: Der Asbest haltige Fliesenkleber, gefunden an verschiedenen Orten des Gebäudes, einschliesslich der Badezimmer und Küchen, ist gemäss den Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 durch Schadstoffsanierer zu entfernen. Er ist mit dem LVA Code 17 06 05 S zu entsorgen und sollte sorgfältig behandelt werden, um keine Gefahr für die Gesundheit darzustellen.

      
2. Verputz: Asbest im Verputz wurde in mehreren Wohneinheiten festgestellt, darunter Küchen und Wohnzimmer. Auch dieser ist gemäss den Richtlinien EKAS 6503 Kapitel 7 fachgerecht durch Sanierungsspezialisten rückzubauen und mit dem LVA Code 17 06 05 S zu entsorgen.

      
3. Fensterkitt: Asbest haltiger Fensterkitt im Estrichfenster und Kellerfenster kann durch instruierte Handwerker sicher entfernt werden. Die Entsorgung sollte gemäss den Richtlinien 33042 erfolgen und ist mit dem LVA Code 17 06 98 zu kennzeichnen.

      
4. (Elastische) Bodenbeläge inklusive Kleber: Die asbesthaltigen Bodenbeläge in verschiedenen Bereichen wie Küchenböden und Gängen sollten unter Berücksichtigung der Richtlinie 33049 rückgebaut werden. Die Entsorgung erfolgt mit dem LVA Code 17 06 98 nk.

      
5. Cushion Vinyl mit Karton: In mehreren Küchen wurde Cushion Vinyl mit Karton gefunden, das Asbest enthält. Dies ist ebenfalls gemäss den EKAS-Richtlinien durch Schadstoffsanierer zu entsorgen.

      
6. Antidröhnbelag (PAK): Der Antidröhnbelag in den Spülbecken sollte gemäss den Richtlinien 33106 entsorgt werden, wobei der LVA Code 17 03 03 S zur Anwendung kommt.

      
7. Behandeltes Holz: Behandeltes Holz im gesamten Gebäude sollte sicher zurückgebaut und gemäss dem LVA Code 17 02 98 S entsorgt werden.

      
8. Faserzement: Faserzement, der Asbest enthält, sollte durch instruierte Handwerker und unter Einhaltung der Richtlinie 33031 entfernt werden. Die Entsorgung erfolgt unter dem LVA Code 17 06 98 nk.

      
9. Rohrisolation (FCKW): Die FCKW-haltige Rohrisolation im Untergeschoss sollte im Ganzen in einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) entsorgt werden, wie durch den LVA Code 17 06 03 [S] angegeben.

      
Es ist entscheidend, dass die Entfernung und Entsorgung all dieser Materialien unter strikter Einhaltung der geltenden Vorschriften erfolgt, um die Sicherheit der Bewohner und der Arbeitskräfte zu gewährleisten.

Wir hoffen Ihnen hiermit einen klaren Überblick über die Schadstoff-Situation in Ihrem Projekt zu gewähren und stehen für Rückfragen oder für die Koordination der nächsten Schritte gerne zur Verfügung.

Kallen Pascal

asbesttest.ch GmbH
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | 74 rechts EG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-2 | 74 rechts EG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-3 | 74 rechts EG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-4 | 74 rechts EG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-5 | 74 rechts EG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-6 | 74 rechts EG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-7 | 74 EG Küche | VM-50 Verputz Wand |  |  |  |
| MaP-8 | 74 rechts EG Küche | VM-7 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber weiss/grau |  |  |  |
| MaP-9 | 74 rechts EG Wohnzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-10 | 74 rechts EG Wohnzimmer/ Zimmer /Gang | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  |
| MaP-11 | 74 rechts EG Wohnzimmer/ Zimmer /Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-12 | 74 rechts EG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-13 | 74 rechts EG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-14 | 74 rechts EG Balkon | VM-9 Verputz Balkonnische orange |  |  |  |
| MaP-15 | 74 rechts EG Fassade | VM-10 Verputz Fassade orange |  |  |  |
| VB-2 | alle Wohnungen jede Küche | VM-11 FL-Leuchte |  |  |  |
| VB-1 | alte Herde jede Küche | VM-12 Brandschutzplatte Herd |  |  |  |
| Map-16 | 74 rechts EG Balkon | VM-13 Bodenanstrich grau |  |  |  |
| MaP-17 | 74 links EG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-18 | 74 links EG Küche | VM-14 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Küchenboden beige |  |  |  |
| VB-3 | Spühlbecken jede Küche | VM-15 Antidröhnbelag Spühlbecken schwarz |  |  |  |
| MaP-19 | 74 links EG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-20 | 74 links EG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-21 | 74 links EG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-22 | 74 links EG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-23 | 74 links EG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-24 | 74 links EG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-25 | 74 links EG Gang | VM-17 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber gelb/beige |  |  |  |
| MaP-26 | 74 links EG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-27 | 74 links EG Wohnzimmer/ Zimmer | VM-51 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  |
| MaP-28 | 74 links EG Wohnzimmer/ Zimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-29 | 74 links EG Wohnzimmer/ Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-30 | 74 links EG Balkon | VM-20 Bodenanstrich Balkon grün |  |  |  |
| MaP-31 | 76 links 1.OG Küche | VM-21 Fliesenkleber Küchenrückwand weiss |  |  |  |
| MaP-32 | 76 links 1.OG Küche | VM-22 Cushion Vinyl mit Karton braun-rot |  |  |  |
| MaP-33 | 76 links 1.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-34 | 76 links 1.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-35 | 76 links 1.OG Bad | VM-49 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-36 | 76 links 1.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-37 | 76 links 1.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-38 | 76 links 1.OG Bad | VM-52 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-39 | 76 links 1.OG Gang | VM-30 (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber grau |  |  |  |
| MaP-40 | 76 links 1.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-41 | 76 links 1.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-42 | 76 links 1.OG Gang | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  |
| MaP-43 | 76 links 1.OG Wohnzimmer | VM-26 Gussasphalt Zwischenboden schwarz |  |  |  |
| MaP-44 | 76 links 1.OG Wohnzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-45 | 76 links 1.OG Wohnzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-46 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-53 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-47 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-54 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-48 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-27 Gussasphalt Unterlagsboden schwarz |  |  |  |
| MaP-49 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-50 | 76 rechts 1.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-51 | 76 rechts 1.OG Küche | VM-21 Fliesenkleber Küchenrückwand weiss |  |  |  |
| MaP-52 | 76 rechts 1.OG Küche | VM-28 Verputz mit Sockelleim Wand weiss |  |  |  |
| MaP-53 | 76 rechts 1.OG Küche | VM-22 Cushion Vinyl mit Karton braun-rot |  |  |  |
| MaP-54 | 76 rechts 1.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| Map-56 | 76 rechts 1.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-55 | 76 rechts 1.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-57 | 76 rechts 1.OG Schlafzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-58 | 76 rechts 1.OG Schlafzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-59 | 78 rechts 1.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-60 | 78 rechts 1.OG Bad | VM-55 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-61 | 78 rechts 1.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-62 | 78 rechts 1.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-63 | 78 rechts 1.OG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-64 | 78 rechts 1.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-65 | 78 rechts 1.OG Küche | VM-29 Klinkerplatten und Kleber Küchenboden rot |  |  |  |
| MaP-66 | 78 rechts 1.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-67 | 78 rechts 1.OG Gang | VM-56 (elastische) Bodenbeläge |  |  |  |
| MaP-68 | 78 rechts 1.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-69 | 78 rechts 1.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-70 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer | VM-57 (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  |  |  |
| MaP-71 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-72 | 78 rechts 1.OG Zimmer/ Wohnzimmer | VM-58 Decke Verputz |  |  |  |
| MaP-73 | 78 DG Estrich | VM-32 Gipsplatte mit Spachtelnasse Wandverkleidung weiss |  |  |  |
| MaP-74 | 78 DG Estrich | VM-33 Verputz Fensterleibung Fassade orange |  |  |  |
| MaP-75 | 78 DG Estrich | VM-34 Fensterkitt Estrichfenster Beige |  |  |  |
| MaP-76 | 78 UG-1.OG Treppenhaus | VM-35 Verputz Wand grün |  |  |  |
| MaP-78 | 78 UG-1.OG Treppenhaus | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-77 | 78 UG-1.OG Treppenhaus | VM-37 Fliesenkleber Sockelplatten grau |  |  |  |
| MaP-79 | 78 UG Kellerfenster | VM-38 Fensterkitt beige |  |  |  |
| MaP-80 | 78 UG Waschküche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-81 | 78 UG Waschküche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-82 | 78 UG | VM-40 Rohrisolation Wasserrohre beige |  |  |  |
| MaP-83 | 3 links 3.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-84 | 3 links 3.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-85 | 3 links 3.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-86 | 3 links 3.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-87 | 3 links 3.OG Gang/ Küche | VM-59 (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  |  |  |
| MaP-88 | 3 links 3.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-89 | 3 links 3.OG Gang | VM-60 Decke Verputz |  |  |  |
| MaP-90 | 3 links 3.OG Küche | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand braun |  |  |  |
| MaP-91 | 3 links 3.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-92 | 3 links 3.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-93 | 3 links 3.OG Zimmer/ Wohnzimmer | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  |
| MaP-94 | 3 links 3.OG Balkon | VM-9 Verputz Balkonnische orange |  |  |  |
| MaP-95 | 3 rechts 3.OG Küche | VM-61 Fliesenkleber Küchenrückwand |  |  |  |
| MaP-96 | 3 rechts 3.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-97 | 3 rechts 3.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-98 | 3 rechts 3.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-99 | 3 rechts 3.OG Bad | VM-1 Fliesenkleber Wand grün |  |  |  |
| MaP-100 | 3 rechts 3.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-101 | 3 rechts 3.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-102 | 3 rechts 3.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-103 | 3 rechts 3.OG Schlafzimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-104 | 3 rechts 3.OG Schlafzimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-105 | 78 links 2.OG Bad | VM-3 Fliesenkleber Boden grün |  |  |  |
| MaP-106 | 78 links 2.OG Bad | VM-62 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-107 | 78 links 2.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-108 | 78 links 2.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-109 | 78 links 2.OG Küche | VM-22 Cushion Vinyl mit Karton braun-rot |  |  |  |
| MaP-110 | 78 links 2.OG Küche | VM-63 Fliesenkleber Küchenrückwand |  |  |  |
| MaP-111 | 78 links 2.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-112 | 78 links 2.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-113 | 78 links 2.OG Gang | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  |
| MaP-114 | 78 links 2.OG Gang | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-115 | 78 links 2.OG Gang | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-116 | 78 links 2.OG Zimmer/Wohnzimmer | VM-8 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber beige |  |  |  |
| MaP-117 | 1 links 4.OG Bad | VM-49 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-118 | 1 links 4.OG Bad | VM-49 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-119 | 1 links 4.OG Bad | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-120 | 1 links 4.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-121 | 1 links 4.OG Küche | VM-22 Cushion Vinyl mit Karton braun-rot |  |  |  |
| MaP-122 | 1 links 4.OG Küche | VM-21 Fliesenkleber Küchenrückwand weiss |  |  |  |
| MaP-123 | 1 links 4.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-124 | 1 links 4.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-125 | 1 links 4.OG Balkon | VM-41 Fugendichtstoff Balkonboden weiss |  |  |  |
| MaP-126 | 1 links 4.OG Gang | VM-64 (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber |  |  |  |
| MaP-127 | 1 links 4.OG Zimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-128 | 1 rechts 4.OG Bad | VM-52 Fliesenkleber Boden |  |  |  |
| MaP-129 | 1 rechts 4.OG Bad | VM-62 Fliesenkleber Wand |  |  |  |
| MaP-130 | 1 rechts 4.OG Bad | VM-42 Verputz Wand pink |  |  |  |
| MaP-131 | 1 rechts 4.OG Bad | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-132 | 1 rechts 4.OG Küche | VM-43 (elastische) Bodenbeläge Küchenboden schwarz |  |  |  |
| MaP-133 | 1 rechts 4.OG Küche | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-134 | 1 rechts 4.OG Küche | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-135 | 1 rechts 4.OG Küche | VM-61 Fliesenkleber Küchenrückwand |  |  |  |
| MaP-136 | 1 rechts 4.OG Zimmer | VM-44 (elastische) Bodenbeläge inkl Kleber zweite Lage braun |  |  |  |
| MaP-137 | 1 rechts 4.OG Wohnzimmer | VM-45 Holzfaserplatte inkl. Kleber und Deckenputz Wohnzimmerdecke DG weiss |  |  |  |
| MaP-138 | 1 rechts 4.OG Wohnzimmer | VM-46 Bodenaufbau ab Parkett grau |  |  |  |
| MaP-139 | 1 rechts 4.OG Zimmer | VM-2 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-140 | 1 rechts 4.OG Zimmer | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-141 | Treppenhaus 2.OG-4.OG Treppenuntersicht | VM-4 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-142 | Treppenhaus 2.OG-4.OG | VM-47 Verputz Wand grün |  |  |  |
| MaP-146 | Treppenhaus alle Stockwerke | VM-48 Klinkerplatten Zwischenboden grau |  |  |  |
| MaP-143 | Fassade 3.OG | VM-10 Verputz Fassade orange |  |  |  |
| MaP-144 | Fassade 2.OG | VM-10 Verputz Fassade orange |  |  |  |
| MaP-145 | Fassade 1.OG | VM-10 Verputz Fassade orange |  |  |  |
| VB-4 | ganzes Gebäude alle Stockwerke | VM-18 behandeltes Holz innen-, aussen |  |  |  |
| VB-5 | alle Fensterrahmen alle Stockwerke | VM-19 Anschlagkitt Fensterrahmen weiss |  |  |  |
| VB-6 | Alle Balkongeländer 1.-4.OG | VM-23 Faserzement Balkonbrüstung und Blumentöpfe |  |  |  |
| VB-7 | Elektrotableau in Wandschrank jede Wohnung | VM-24 Faserzement Elektrotableau grau |  |  |  |
| VB-10 | 76 links 1.OG | VM-25 bleihaltige Elekrroisolationsrohre grau |  |  |  |
| VB-9 | 78 UG | VM-36 Rohrisolation Wasserleitungen |  |  |  |