|  |  | DN89 Casa Clau, Grava da Schmuér sut 9 DN: 89 |
| --- | --- | --- |

| Auftragsumfang: |  |
| --- | --- |
| Grund: |  |

| Auftraggeber: | Gujan Gartenbau AG | Rechnungsadresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauherr: | Gujan 0815300255 info@gujan-gartenbau.ch |  |  |
| Zeitpunkt der Untersuchung |  | Während Untersuchung anwesend: |  |
| Zusätzliche Beigabe | -Fotodok -Pläne -Resultate |  |  |
| Chur, 29 January 2025 |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, die für den Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen relevant sind:

- Umweltschutzgesetz (USG): Regelt den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen (Stand: 1. Januar 2022).

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Vorschriften zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit gefährlichen Stoffen
(Stand: 6. Oktober 2022).

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) und Verordnung über die Unfallverhütung (VUV): Rahmenbedingungen für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Stand: 1. Januar 2022).

- Abfallverordnungen (VVEA, VeVA): Regelungen zur Vermeidung, Entsorgung und zum Verkehr mit Abfällen (Stand: 1. Januar 2023).

- Asbest-Richtlinien und SUVA-Factsheets: Umfassende Anweisungen zum sicheren Umgang mit Asbest in verschiedenen Anwendungen, sowie Hinweise zur Sanierung und Rückbau (verschiedene Stände).

- ILO-Übereinkommen Nr. 162: Internationale Standards zur Sicherheit bei der Verwendung von Asbest.

- PCB-Richtlinien und Wegleitungen: Spezifische Vorgaben zur sachgerechten Entfernung und Entsorgung von PCB-haltigen Materialien (Stand: 2020).

- EKAS-Richtlinie Nr. 6503 „Asbest“, SUVA, Dezember 2008.

- (H)FCKW geschäumte Altdämmstoffe im Bauwesen (Müll und Abfall - Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Ausgabe 04/2011,
Seiten 169 - 174)

- "Good Practice" zum Umgang mit Fliesenkleber, Verputz und Spachtelmasse  (Stand März 2018)

# Schadstoffuntersuchung

## Ausgeführte Leistungen

- Probenahme von verdächtigen Materialien und Bausubstanz (gem. Good Practice März 2018)

- Fotodokumentation der verdächtigen Materialien und Bausubstanz

- Beschreibung des Analyseauftrags und Versand der Materialproben ins Labor

- Auswertung, Interpretation und Dokumentation der Analyseresultate

- Berichterstattung

- Laboranalytik der Asbest-Proben durch die Analysis Lab SA in Biel

## Probenahme und Analytik

Die Untersuchung soll die vorhandenen Bauschadstoffe der vom Umbau betroffenen Materialien möglichst vollständig erfassen. Bei den untersuchten Materialien handelt es sich um Fliesenkleber, Verputze, Kleber, Leime, Brand- sowie Leichtbauplatten. Es wurden gezielt Proben von verdächtigen Materialien gemäss Vorgaben von Analysis Lab SA und FACH entnommen, verpackt und versendet.

## Abgrenzung der Untersuchung

Die Bauschadstoffuntersuchung wurde aufgrund einer visuellen Begutachtung der Oberflächen durchgeführt und beschränkt sich auf die immobilen Bauteile.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Bauschadstoffe Asbest, PCB, CP, PAK ,Schwermetalle, FCKW und Holzschutzmittel. Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe wie Radon, Schimmelpilze, Formaldehyd, etc. waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass mit der gewählten Untersuchungsmethode grössere

Bauschadstoffvorkommen innerhalb des Untersuchungsperimeters unentdeckt bleiben, wird als eher gering eingestuft. Es verbleibt jedoch eine gewisse Unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter sowie nicht zugänglicher Schadstoffe (wie z.B. innerhalb des Rauchabzugs), die bei der visuellen Begutachtung nicht erreicht werden können. Die entnommenen Proben geben Auskunft über die Beschaffenheit bzw. Schadstoffgehalte an den jeweiligen Untersuchungsstellen. Abweichende Resultate an unterschiedlichen Erkundungsstellen desselben Materials können nicht ganz ausgeschlossen werden.

# Dringlichkeit von Massnahmen

Für alle nachgewiesenen oder visuell als asbesthaltig beurteilten Materialien wird die Sanierungsbedürftigkeit anhand der Forum-Asbest-Publikation "Asbest in Innenräumen, Dringlichkeit von Massnahmen" [11] festgelegt. Die Festlegung der Sanierungsbedürftigkeit des Materials erfolgt in drei Schritten:

- Schritt Asbestfreisetzungspotential

In einem ersten Schritt wird das Material hinsichtlich seines Asbestfreisetzungspotentials beurteilt. Dieses ist abhängig von der Asbestfaserbindung, vom Oberflächenzustand des Materials und von den auf das Material einwirkenden äusseren Bedingungen.

- Schritt Raumnutzung und Exposition

In einem zweiten Schritt wird mit der Art der Raumnutzung das Expositionsrisiko beurteilt. Berücksichtigt werden dabei die Nutzer, die Art und die Häufigkeit der Nutzung sowie die Lage der asbesthaltigen Materialien (Zugänglichkeit).

- Schritt Beurteilung der Massnahmendringlichkeit

Mithilfe der Bewertungen zum Asbestfreisetzungspotential und zur Raumnutzung wird die Dringlichkeit von Massnahmen in drei Dringlichkeitsstufen beurteilt.

Dringlichkeitsstufe I: Umgehende Veranlassung von Sanierungsarbeiten oder von Sofortmassnahmen.

Dringlichkeitsstufe II: Neubeurteilung periodisch (alle 2 bis 5 Jahre) oder Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen.

Dringlichkeitsstufe III: Sanierung vor baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen oder beim Rückbau.

# Zusammenfassung der Schadstoffvorkommen
Die folgenden Abkürzungen werden in der nachfolgendenden Tabelle(n) verwendet.

| Map |  | Materialprobe |
| --- | --- | --- |
| VB |  | Visueller Befund |
| DKS |  | Dringlichkeitsstufe (Asbest) |
| Neg. |  | Laboranalyse war negativ (kein Schadstoff) |
| AFG |  | Asbest fest gebunden |
| ASG |  | Asbest schwach gebunden |
| PAK |  | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PCB |  | Polychlorierte Biphenyle |
| FCKW |  | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
| SM |  | Schwermetall |
| HSM |  | Holzschutzmittel |
|  |  | Instruierter Handwerker |
|  |  | Suva anerkannte Schadstoffsanierer |

# Übersicht der Bauschadstoffvorkommen mit Sanierungsangaben

# Die nachfolgende Tabelle zeigt alle identifizierten Schadstoffvorkommen:

| Proben-bezeichnung | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Schadstoff | Verdacht | Exp. | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-4 | ganzes Haus alle Stockwerke | Fenster | Fensterkitt | Asbest |  |  | X |
| MaP-7 | Treppenwange 1.OG | Treppe und diverse Kleinanwendungen | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-11 | WC 1.OG | WC | Floorflex inkl. Kleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-27 | Gang 2.OG | Boden | Floorflex | Asbest |  |  | X |
| MaP-28 | WC 2.OG | Boden | Floorflex | Asbest |  |  | X |
| MaP-30 | WC 2.OG | Boden | Floorflex | Asbest |  |  | X |
| MaP-31 | Dusche 2.OG | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-32 | Dusche 2.OG | Dusche | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-33 | WC 2.OG | Boden | Cushion Vinyl | Asbest |  |  | X |
| MaP-40 | Waschgelegenheit 2.OG | Boden | Fliesenkleber | Asbest |  |  | X |
| MaP-41 | Treppe DG | Treppenboden | (elastische) Bodenbeläge | Asbest |  |  | X |
| MaP-42 | WC DG | Boden | Floorflex | Asbest |  |  | X |
| VB-1 | Einstellhalle EG | Wand zu Tankraum | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-2 | Einstellhalle EG | Wasserrohr | Faserzement | Asbest |  | X |  |
| VB-3 | Einstellhalle EG | Wasserrohre | Rohrisolation | FCKW | X |  |  |
| VB-4 | Heizraum EG | Elektrotableau | Asbestkarton | Asbest |  | X |  |
| VB-5 | Heizraum EG | Rohrummantelung | Leichtbauelemente | Asbest | X |  |  |
| VB-6 | oft verdeckt im ganzen Haus div. Stockwerke | Elektroisolationsrohre | Blei | Blei |  | X |  |
| VB-7 | Einstellhalle EG | Elektrotableau | Asbestkarton | Asbest |  | X |  |
| VB-8 | Eingangsbereich 1.OG | Elektrotableau | Faserzement, Asbestkarton | Asbest |  | X |  |
| VB-9 | Vorratskammer 1.OG | Kühlschrank | Transformator | PCB | X |  |  |
| VB-10 | Vorratskammer 1.OG | Kühlschrank | Isolationsmaterial | FCKW | X |  |  |
| VB-11 | Vorratskammer 1.OG | unter Lampe | Asbestkarton | Asbest |  | X |  |
| VB-12 | Abstellkammer 1.OG | FL-Leuchte | Vorschaltgerät | PCB Quecksilber | X |  |  |
| VB-13 | Küche 1.OG | Herd | Asbestkarton | Asbest | X |  |  |
| VB-15 | ganzes Haus alle Stockwerke | Verkleidungs-, und Konstruktionsholz | behandeltes Holz | Holzschutzmittel | X |  |  |

# Sanierung der Schadstoffe

## Sanierung durch Schadstoffsanierer

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-31 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-32 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-33 | Cushion Vinyl |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| MaP-40 | Fliesenkleber |  | 3 | EKAS 6503 Kap. 7 | 17 06 05 S |
| VB-3 | Rohrisolation |  |  | Am Stück in KVA | 17 06 03 [S] |
| VB-5 | Leichtbauelemente |  | 3 | 33064 | 17 06 05 S |

## Sanierung durch instruierte Handwerker

Diese Tabelle Zeigt Schadstoffbefunde welche unter Einhaltung der angegebenen Richtlinien nur durch instruierte Handwerker rückgebaut werden können:

| Probe-ID | Material | Menge | DKS | Richtlinien | LVA Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-4 | Fensterkitt |  | 3 | 33042 | 17 06 98 |
| MaP-7 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |
| MaP-11 | Floorflex inkl. Kleber |  | 3 | 33049 | 17 06 98 |
| MaP-27 | Floorflex |  | 3 | 33049 | 17 06 98 |
| MaP-28 | Floorflex |  | 3 | 33049 | 17 06 98 |
| MaP-30 | Floorflex |  | 3 | 33049 | 17 06 98 |
| MaP-41 | (elastische) Bodenbeläge |  | 3 | 33041 | 17 06 98 nk |
| MaP-42 | Floorflex |  | 3 | 33049 | 17 06 98 |
| VB-1 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-2 | Faserzement |  | 3 | 33031 | 17 06 98 nk |
| VB-4 | Asbestkarton |  | 3 | 33064 | 17 06 05 S |
| VB-6 | Blei |  |  | - | - |
| VB-7 | Asbestkarton | 5 | 3 | 33064 | 17 06 05 S |
| VB-8 | Faserzement, Asbestkarton |  | 3 | 84053 | 17 06 05 S |
| VB-9 | Transformator |  |  |  | 16 02 10 S |
| VB-10 | Isolationsmaterial |  |  | Am Stück in KVA | 17 06 03 S |
| VB-11 | Asbestkarton |  | 3 | 33064 | 17 06 05 S |
| VB-13 | Asbestkarton |  | 3 | 33064 | 17 06 05 S |
| VB-15 | behandeltes Holz |  |  | - | 17 02 98 S |

# Entsorgung der Schadstoffe

## Entsorgungskonzept für die Schadstoffe

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die korrekte Entsorgung der Schadstoffe:

| Probe-ID | Abfallart | LVA Code | Genereller Entsorgungsweg | Entsorgungsort | t | m3 lose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-4 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-7 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-11 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-27 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-28 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-30 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-31 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-32 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-33 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | zert. KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-40 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-41 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| MaP-42 | Asbest festgebunden | 17 06 98 | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-1 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-2 | Asbest festgebunden | 17 06 98 nk | Deponie Typ B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-3 | FCKW-haltige Dämmung | 17 06 03 [S] | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-4 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-5 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-6 | bleihaltig | - | Metallrecycling | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-7 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-8 | Asbest schwach-, und festgebunden | 17 06 05 S | Deponie Typ E, resp. B | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-9 | Geräte mit PCB | 16 02 10 S | Annahmestelle | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-10 | schadstoffhaltige Dämmstoffe | 17 06 03 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-11 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-12 |  |  |  | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-13 | Asbest schwachgebunden | 17 06 05 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |
| VB-15 | problematische Holzabfälle | 17 02 98 S | KVA | Wird durch Sanierer definiert |  |  |

Empfehlung

Der Fensterkitt des gesamten Hauses enthält Asbest und sollte von einem Schadstoffsanierer entfernt werden. Eine Abfallentsorgung ist nicht vorgesehen.

      
Die Bodenbeläge in der Treppe im 1. Obergeschoss enthalten Asbest und können von instruierenden Handwerkern gemäss Richtlinie 33041 entfernt werden. Sie sind unter dem LVA Code 17 06 98 nk zu entsorgen.

      
Die Floorflex-Bodenbeläge in verschiedenen Bereichen des Gebäudes enthalten Asbest und bedürfen einer professionellen Sanierung. Es sind keine spezifischen Entsorgungsrichtlinien vorgesehen.

      
Fliesenkleber im 2. Obergeschoss zeigt ebenfalls Asbestvorkommen und muss korrekt entsorgt werden, wobei eine Fachsanierung erforderlich ist. Keine gesonderten Entsorgungsrichtlinien sind angegeben.

      
Cushion Vinyl im WC des 2. Obergeschosses ist asbesthaltig und erfordert eine fachkundige Sanierung, ohne weitere Angaben zur Entsorgung.

      
Faserzement in der Einstellhalle im Erdgeschoss, welcher Asbest enthält, kann von instruierenden Handwerkern entfernt werden und ist als Abfall nach LVA Code 17 06 98 nk in einer Deponie B zu entsorgen.

      
Die Rohrisolation in der Einstellhalle enthält FCKW und erfordert eine Entsorgung als Ganzes in der KVA unter dem LVA Code 17 06 03 S.

      
Leichtbauelemente im Heizraum enthalten Asbest und müssen mit der Richtlinie 33064 entfernt werden. Sie sind gemäss LVA Code 17 06 05 S zu entsorgen. 

      
Faserzement im Eingangsbereich des 1. Obergeschosses erfordert eine Sanierung durch einen Schadstoffsanierer ohne gesonderte Entsorgungsvorgaben. 

      
Transformatoren im Vorratsraum des 1. Obergeschosses, die PCB enthalten, müssen ebenfalls fachgerecht behandelt werden, wobei keine spezifischen Entsorgungsrichtlinien existieren.

      
Die Elektroisolationsrohre im gesamten Gebäude enthalten Blei und sind ebenfalls von geeigneten Fachkräften zu behandeln. Eine Entsorgungsrichtlinie ist nicht vorhanden.

      
Behandeltes Holz im ganzen Haus kann Holzschutzmittel enthalten und erfordert spezifische Behandlungsmaßnahmen durch Fachleute. Es gibt keine spezifischen Informationen zur Entsorgung.

      
Asbestkarton in der Küche des 1. Obergeschosses muss von geprüften Handwerkern gemäss Richtlinie 33064 entfernt werden und ist unter dem LVA Code 17 06 05 S zu entsorgen.

---
Pascal Kallen

asbesttest.ch GmbH
Pulvermühlestrasse 4
7000 Chur

Zusätzliche Beigaben

| Bezeichnung | Verdachtsmoment | Fundort | Bemerkung | Überblick | Detail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | WC EG | VM-8 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-2 | Speisesaal 1.OG | VM-9 Floorflex Bodenbelag grau/ hellblau |  |  |  |
| MaP-3 | Speisehalle 1.OG | VM-10 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-4 | ganzes Haus alle Stockwerke | VM-13 Fensterkitt Fenster weiss/ beige |  |  |  |
| MaP-5 | Gang 1.OG | VM-14 (elastische) Bodenbeläge braun |  |  |  |
| MaP-6 | Abstellkammer 1.OG | VM-15 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-7 | Treppenwange 1.OG | VM-16 (elastische) Bodenbeläge Treppe und diverse Kleinanwendungen rot |  |  |  |
| MaP-8 | Eingangsbereich 1.OG | VM-17 Verputz Decke weiss |  |  |  |
| MaP-9 | Gang 1.OG | VM-18 (elastische) Bodenbeläge braun |  |  |  |
| MaP-10 | WC 1.OG | VM-19 Floorflex mit bituminösem Kleber WC-Boden hellgrau |  |  |  |
| MaP-11 | WC 1.OG | VM-21 Floorflex inkl. Kleber WC grün |  |  |  |
| MaP-12 | Dusche 1.OG | VM-22 Fliesenkleber Wand braun |  |  |  |
| MaP-13 | Dusche 1.OG | VM-23 Fliesenkleber Boden braun |  |  |  |
| MaP-14 | Dusche 1.OG | VM-24 Fliesenkleber Wand weiss |  |  |  |
| MaP-15 | Waschtrog 1.OG | VM-24 Fliesenkleber Wand weiss |  |  |  |
| MaP-16 | Waschtrog 1.OG | VM-26 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-17 | Zimmer 1.OG | VM-27 (elastische) Bodenbeläge Zimmer braun |  |  |  |
| MaP-18 | Zimmer 1.OG | VM-28 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-19 | Abstellkammer 1.OG | VM-29 (elastische) Bodenbeläge Boden bräunlich gefleckt |  |  |  |
| MaP-20 | Bad 1.OG | VM-34 Fliesenkleber Boden schwarz/ weiss |  |  |  |
| MaP-21 | Bad 1.OG | VM-35 Fliesenkleber Wand pink |  |  |  |
| MaP-22 | Zimmer 1.OG | VM-29 (elastische) Bodenbeläge Boden bräunlich gefleckt |  |  |  |
| MaP-23 | Küche 1.OG | VM-36 Fliesenkleber Wand weiss |  |  |  |
| MaP-24 | Küche 1.OG | VM-38 Fliesenkleber Boden grau |  |  |  |
| MaP-25 | Abstellkammer 1.OG | VM-39 (elastische) Bodenbeläge grau |  | Miss N26.jpeg | Miss O26.jpeg |
| MaP-26 | Treppe 2.OG | VM-40 (elastische) Bodenbeläge Treppenboden grau |  |  |  |
| MaP-27 | Gang 2.OG | VM-41 Floorflex Boden grau |  |  |  |
| MaP-28 | WC 2.OG | VM-42 Floorflex Boden hellgrau |  |  |  |
| MaP-29 | WC 2.OG | VM-43 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-30 | WC 2.OG | VM-44 Floorflex Boden grau |  |  |  |
| MaP-31 | Dusche 2.OG | VM-59 Fliesenkleber Boden braun |  |  |  |
| MaP-32 | Dusche 2.OG | VM-58 Fliesenkleber Dusche weiss |  |  |  |
| MaP-33 | WC 2.OG | VM-46 Cushion Vinyl Boden braun |  |  |  |
| MaP-34 | Dusche 2.OG | VM-47 Fliesenkleber Duschboden grau |  |  |  |
| MaP-35 | Zimmer 2.OG | VM-48 (elastische) Bodenbeläge Zimmerboden grau |  |  |  |
| MaP-36 | Zimmer 2.OG | VM-49 Verputz Wand weiss |  |  |  |
| MaP-37 | Zimmer 2.OG | VM-50 Kleber Waschbecken-Rückwand schwarz |  |  |  |
| MaP-38 | Waschgelegenheit 2.OG | VM-51 Tapete Wand rosa |  |  |  |
| MaP-39 | Waschgelegenheit 2.OG | VM-52 Fliesenkleber Wand weiss |  |  |  |
| MaP-40 | Waschgelegenheit 2.OG | VM-53 Fliesenkleber Boden schwarz/weiss |  |  |  |
| MaP-41 | Treppe DG | VM-54 (elastische) Bodenbeläge Treppenboden rot |  |  |  |
| MaP-42 | WC DG | VM-56 Floorflex Boden rot |  |  |  |
| MaP-43 | Fassade alle Stockwerke | VM-57 Verputz Fassade weiss |  |  |  |
| VB-1 | Einstellhalle EG | VM-1 Faserzement Wand zu Tankraum weiss |  |  |  |
| VB-2 | Einstellhalle EG | VM-2 Faserzement Wasserrohr |  |  |  |
| VB-3 | Einstellhalle EG | VM-3 Rohrisolation Wasserrohre hellgrau |  |  |  |
| VB-4 | Heizraum EG | VM-4 Asbestkarton Elektrotableau grau |  |  |  |
| VB-5 | Heizraum EG | VM-5 Leichtbauelemente Rohrummantelung grau |  |  |  |
| VB-6 | oft verdeckt im ganzen Haus div. Stockwerke | VM-6 Blei Elektroisolationsrohre grau |  |  | Miss O50.jpeg |
| VB-7 | Einstellhalle EG | VM-4 Asbestkarton Elektrotableau grau |  |  |  |
| VB-8 | Eingangsbereich 1.OG | VM-20 Faserzement, Asbestkarton Elektrotableau grau |  |  |  |
| VB-9 | Vorratskammer 1.OG | VM-30 Transformator Kühlschrank Verdacht |  |  |  |
| VB-10 | Vorratskammer 1.OG | VM-31 Isolationsmaterial Kühlschrank Verdacht |  |  |  |
| VB-11 | Vorratskammer 1.OG | VM-32 Asbestkarton unter Lampe grau |  |  |  |
| VB-12 | Abstellkammer 1.OG | VM-33 Vorschaltgerät FL-Leuchte weiss |  |  |  |
| VB-13 | Küche 1.OG | VM-37 Asbestkarton Herd Verdacht |  |  |  |
| VB-15 | ganzes Haus alle Stockwerke | VM-55 behandeltes Holz Verkleidungs-, und Konstruktionsholz |  |  |  |